SILVERLINER V EMU COMMUTER RAIL CARS

SECTION 16

16.0 MATERIALS AND WORKMANSHIP

16.1 GENERAL

북미 통근 철도 설비 경험들은 환경적과 우수한 작동 조건들 아래서 만족스러운 차량 서비스에 도달하기 위한 높은 규정들의 구조로 되어야 한다는 것을 보여준다. 자재들과 기술의 특정한 규정들은 필요하다. 이번 섹션에서는 제작 공정에서 쓰이는 자재들을 위한 최소한의 성능 요구사항과 기술들을 위한 최소한의 지침서를 수립 정의한다. 이는 의무적인 국가 요구사항들과 특정한 자재들과 부품들과 공정 방법들을 관리 하기 위한 업계 사양서 등을 확인 하여 준다. 이 사양서안에 인용 되어있는 해당되는 규정들은 최신 판의 내용이어야 한다. 모든 설비, 자재들, 재 공정, 조립과 설치 과정 그리고 실행에 관련 되어 확인 해야 하는 계약자는 이 사양서의 의도들과 요구사항 들 뿐만 아니라 증명되고 공인된 업계 관행들과 추천 사항들에 부합해야 한다.

비록 기술자가 승인하고 서면으로 특별히 확인되었더라도, 계약자는 이 섹션에서 규정된 자재들과 방법들을 사용해야 한다. 만약 계약자가 다른 대안을 사용하고 싶다면, SEPTA에게 검토를 위해 디자인이나 환경 설정들 모든 차이점에 관해서 설명해야 하는 책임을 가지게 될 것이다. 제품 향상과 대안 규정들의 목적으로 SEPTA가 디자인과 환경 설정을 승인한 후에, 차이점이 보장 될 경우에는 기술자에 의해 각 경우 별로 확인 될 것이다. (동등하거나 더 좋은 요구 사항이 확실하게 수립되기 위한 충분한 자료와 자세한 비교 등이 제공 될 경우). 어떠한 차이점들은 검토를 받을 수 있고 기술자에 의해 승인 될 것이다. 그리고 기술적 변경 과정들을 따르기 위해 서류화 될 것이다.

자재 검사 요구 사항들이 지정 되는 곳에서는, 종전 “Third-party 검사 결과들이나 종전 규정 승인서 등이 기술자에 의해 확인 되고 만약 규정에 따르지 못했다면 비슷한 시기의 검사 결과들인 “Proof-of-design” 고려사항이 확인 될 수도 있다. 품질 관리를 위한 자재 검사들은 지정된 것처럼 행해지고 서류화 되야 한다. 자재들의 응용들은 내재된 힘들을 활용하고 견고 해야 한다.

16.1.1 QUALITY

이 차량들의 제작 과정에서 사용되는 모든 자재들은 신품이어야 하고, 최고 품질 이어야 한다. 모든 기술적 방법들은 높은 등급 이어야 하고 모든 미국 통근 철도 차량들은 모든 부분에서 최고로 제작 되어야 한다. 모든 차량의 모든 설비는 수정들이 만들어진 후에도 모든 점에서 동등해야 한다. 자재들, 조립 방법들과 차량의 종합적인 디자인은 차량 수명 동안에 부식이 최저로 되어야 한다.

16.1.2 CLEANING MATERIALS

다음의 자재들은 현재 운행하고 있는 통근 철도 차량들, SEPTA Class와 청결이 필요한 곳에서 지정 된 Lot Number의 청결을 위해 SEPTA에서 사용하고 있다. 모든 차량 표면들과 제품들로써 보여질 수 있는 설비 등은 아래의 제품에 의해 영향을 받아선 안 된다.

- 차량 외부 Fine Organics # FO477 차량 세정제 (67-00404A)

- 차량 내부 ZEP Venture Cleaner Fine Organics #1168 껌 제거, 시트 청소 (67-02650) ZEP #143 스텐레스 철 광택 제 (67-02491)

- 낙서 세정제 ZEP #311 Graffiti Remover (67-02652) Write Away Neleco Graffiti Remover Chase Products Co. Vandal Mark Remover (67-R0483) Graffiti Remover (67-026751-A)

- 일반적인 목적의 세정제 ZEP Venture Cleaner Fine Organics #1168 Seat Cleaner 20 degree Cloudy Ammonia (61-00150) Penetone #169 Power-Whistle 12 Wall Cleaner (67-R0466) National Auto Cleaner #26824 - Spray Nine (67-00465)

- 유리 세정제 20 degree Cloudy Ammonia (61-00150) Glass Cleaner (67-00470) Windshield Washer solution per SEPTA Spec. MS-0013 (67-00570)

- 악취 제거제 ZEP #177702 Odorstroyer (61-00298-B02)

16.1.3 SPECIFICATIONS AND STANDARDS

이 차량들의 제조에서 사용되는 디자인과 자재들은 미 교통국의 연방 철도국과 미국 공공 교통 협회의 규정 집과 철도 승객 설비를 위한 추천 사항들과 부합 해야 한다.

16.2 SMOKE AND FLAMMABILITY

이 차량들의 제조에서 사용되는 해당되는 자재들은 미 교통국의 연방 철도국 49CFR의 238.103과 부록 B에 포함되어 있는 요구 사항들을 따라야 한다. ASTM E 119에 맞춰 시험 했을 때, 바닥 구조물은 15분 이상 불을 견딜 수 있어야 한다. 모든 해당되는 자재들을 위해 Third party 승인서는 기술자에게 보고 되어야 한다. 계약자는 기술자에게 검토와 승인을 위해 화재 안전 분석을 49CFR 238.103에 맞춰 수행 했어야 한다. 기술자에 의해서만 검사 내에서의 제외 등을 할 수가 있다. 염 화성과 연기 배출 규정들은 오로지 계약자에게만 책임이 있다.

모든 차량 부품들은 화재 예방을 위해 디자인 되어야 하며, 공직자들과 화재, 연기, 폭발, 패닉 상태들 때문에 발생 할 수 있는 부상으로부터 개인적 응급 상황 대응을 위한 보호를 제공해야 하며, 화재나 폭발로 인한 시스템 요소들의 손상을 위한 시스템 보호책을 제공해야 한다. 화재 위험 잠재성이 있는 설비는 여객 칸으로부터 떨어져 있어야 한다. 차제와 바닥은 차량 내부로 바닥에서부터 불이 옮겨 가는 것을 예방 하도록 디자인 되어야 한다. 소방 장치들은 모든 바닥과 천정에 제공 되어야 한다. 제어 판과 다른 중요한 설비는 환경적 오염과 기계적 손상으로부터 보호 되는 위치에 자리 잡혀 있어야 한다. 이 기술 사양서 에서 확인 할 수 있는 것을 제외한 PVC나 플라스틱의 사용은 기술자의 승인이 있더라도 사용 되어선 안 된다.

16.3 STAINLESS STEEL

16.3.1 STRUCTURAL APPLICATIONS

구조상 사용을 위해 오스텐 강이 필요한 곳은, 미국 공공 교통 협회의 사양서 SS-C&S-004-98에 있는 오스텐 강의 규정에 부합해야 한다.

16.3.2 NON-STRUCTURAL APPLICATIONS

구조상 사용 되지 않는 용접에 의해 연결되지 않은 철은, 기계적이나 전기적 제품들을 제외하고, ASAI 타입들로 201, 202, 301, 302, 304, 316 이나 430에 해당되어야 한다. 화학적 혼합물들은 SAE J405d.의 요구사항에 확인 되어야 한다.

16.3.3 APPEARANCE

특별히 표면 색깔 대조를 위해 디자인 된 곳을 제외하고 이용자들에게 노출 된 칠이 안된 철은 오스텐 강의 Single grade 이어야 하고 맞물리는 조각들의 색깔과 표면 마감이 일치해야 한다. 비록 기술자가 다르게 지정하거나 승인하더라도 노출 된 철은 주름 잡혀선 안되고 100~120 grit 마감이어야 한다. 시트 스톡 그레인(Sheet stock grain)은 수평으로 차량의 외부 측면에 수평으로 달려야 한다. 차량의 끝부분들엔 수직으로 달려야 한다. 제안 된 5가지의 외부 그릿(grit) 마감, 8인치에서 10인치의 크기는 기술자에게 승인을 위해 제공 되어야 한다.

16.3.4 BUFFING AND POLISHING

필요한 곳의 철의 연마와 광택은 승인된 모든 부분에서 행해져야 하며 아이언이나 아이언 옥사이드가 포함 된 어떠한 혼합물을 사용해선 안 된다.

16.4 LOW ALLOY HIGH TENSILE STEEL

모든 LAHT 철은 미 공공 교통 협회의 SS-C&S-034-99의 사양서의 3.2. 섹션의 요구 사항인 디자인과 여객 철도 롤링 스톡의 구조 규정과 맞아야 한다. 다양한 합금들의 응용은 디자인 검토 기간 동안에 결정되어야 한다.

16.5 STEEL CASTINGS

16.5.1 MATERIAL

모든 철 주조는 최신 버전의 미국 철도 지침 규정들과 추천 실행 사양인 M-201. 과 부합해야 한다. 커플러들이나 드래프트 기어들에 사용되는 철 주조는 Grade C의 정상화와 담금질을 위한 M-201의 요구사항과 맞아야 한다. 각 주조들은 구석구석 청결해야 하고, 날카롭거나 거친 모서리는 주조 과정에서 제거 되어야 한다. 표면을 정리하거나 주조를 고치기 위해 사용한 용접을 위해 연마 하였을 때, 갑작스런 구조의 변화가 없도록 주의 해야 한다. 각 주조는 식별 하기 위해 시리얼 넘버와 제조자 명이 있어야 한다.

16.5.2 DESIGN VERIFICATION

구조상 주조들의 디자인 규격, 각 디자인의 주조, 기술자가 선택한 초도 품을 위한 주조의 첫 번째 lot을 확인 하는 것은 계약자에 의해 주조 디자인의 규격 검사를 통해 확인 될 것이다. 규격 검사들은 ASTM E 446의 대비방사선 검사를 사용한 자재 온전성 방사선 실험과 기계적 검사를 포함한다. 방사선 검사들의 승인 단계는 계약자가 적절하게 미리 계획한 검사들로써 선택되며, 주조들이 제작 되기 전에 기술자에 의해 승인을 받아야 할 수도 있다. 이 방사선 실험들은 ASTM E 94와 E 142와 부합해야 하고 검사의 품질 단계는 적어도 2 퍼센트가 되어야 한다(2-2T).

규격 검사 결과는 기술자의 승인을 위해 준비 되고 확인 되어야 한다. 그리고 모든 연관 된 방사선 검사와 기계적 검사들은 만들어져도 가능하다. 디자인이 승인 되고 검사를 통과 하고 나면, 주조 형태, 기술, 열 관리나 이 과정들을 사용하기 위한 제 규격검사를 제외하고 재료 화합에서 변화가 있어서는 안 된다. 만약 선택된 주조의 규격이 불합격에서 통과를 하려면, 불합격했던 재료가 쓰이는 지에 관한 자세한 내용이 규격 시험 리포트 안에 포함 되어야 한다.

16.5.3 TESTING AND QUALITY

모든 양산 주조들은 디자인 규격용 주조들보다 모든 면에서 좋거나 같아야 한다. 주조 공급자는 AAR 사양서 M-201에 설명된 과정들에 부합하여 주조들을 검사하고 진단하고 승인하여야 한다. 게다가 모든 주조들은 자분 탐상 검사와 방사선 검사들을 해야 할 수도 있다.

각 주조의 모든 표면에 자분 탐상 검사들은 ASTM E 709에 부합하고, ASNT CP-189-1995에 의해 승인된 대비 방사선 촬영에 의해 행해져야 한다. 커플러 주조들을 포함하는 구조상 주조들에 대하여, 최대 허용 자분 탐상 수치는 가로 방향에서 일반적 로딩 방향으로는 0.25인치, 수직 방향으로 0.75인치이다. 대비방사선 촬영의 카피들은 기술자에게 보내 져야 한다. 주파수 샘플링은 계약자에 의해 제안 되어야 하며 기술자에게 승인 되어야 한다. 구조상 주조들은 모든 중요한 부분에서 ASTM E446의 3단계를 초과해서는 안 되고 모든 부분에서 5단계를 초과 해서는 안 된다. ASTM E 446에 부합하는 요구 사항들이 확인 되어있다는 증명을 하는 동안에, 성공적으로 제작된 주조들은 사전에 방사선 촬영 검사가 보여졌던 결함 지역에서 제 검사를 해야 할 것이다. 계측 들이 증명되고 난 후에, 구조상 주조의 주파수 샘플링은 제작 된 각 10개 당 하나의 주조여야 한다. 만약 방사선 촬영 검사에서 불합격되는 주조들이 없으면, 이 주파수는 25 내에서 하나의 주조로 연장 될 수도 있다.

검사들과 진단들의 결과들의 서면 리포트들은 제작된 주조들의 각 lot에 배치 되야 한다. 주조들에 구멍이나 다른 결함이 발견 된다면, SEPTA에게 비용을 묻지 아니하며 부숴야 한다.

16.6 ALUMINUM

16.6.1 MATERIAL

알루미늄과 알루미늄 합금들이 구조상 사용에 요청 되는 곳은 미국 공공 교통국 사양서인 SS-C&S-015-99, 인 이용객 설비 차량 차제 구조를 위한 알루미늄과 알루미늄 합금 규정에 부합해야 한다. 차체 알루미늄 합금 주조들은 TRIM만을 위해서 사용 될 수도 있다. 도어 턱에 사용된다면, 알루미늄 합금 주조들은 각각 샌드, 다이나 영구적 몰드 주조들을 위해 ASTM B 26, B 85나 B 108에 확인 되어야 한다. 알루미늄 합금 단조는 ASTM B 247에 확인 되어야 한다.

16.6.2 COATINGS

차량 내에 노출되고 칠이 안된 모든 알루미늄은 양극산화 코팅이 되어있어야 한다. 차량 내부, 마모가 생길 수 있는 아무 표면, 물품 보관 랙들과 CAB trim들에 제한 되지 않는 것들은 색깔이 있어서는 안 된다. 그리고 알루미늄 디자인 협회 AA-A41에 부합하여 양극 산화 코팅 되어야 한다. 만약 색깔이 칠해져 있지 않았다면, 마모가 발생 하지 않는 다른 내부 알루미늄은 AA-A31에 부합하여야 한다. 색깔이 칠해져 있다면 AA-A44를 따라야 한다. 차량 외부는, 페인트가 칠해져 있지 않고 노출 된 모든 알루미늄은, 만약 색깔이 없다면, AA-A41에 부합하고 색깔이 있다면, AA-A44에 부합해야 한다. 지정된 양극 산화 과정들에 일치 하는지 입증하기 위해 모든 알루미늄 부분들에 검사를 진행 해야 한다.

열이 이동하는 모든 알루미늄의 표면들은 양극 산화 처리(아노다이징)가 되어야 한다. 만약 기술자가 승인 한다면, 열 이동 표면들은 군사 사양서인 MILC-5541E, 클래스 3에 따라 irridite가 되어야 하며, 밑 칠과 페인트에 의하고, 양극산화(아노다이징)를 위해 적절한 부식 보호를 설명하게 할 수 있게 제공 된다. 노출된 알루미늄 표면들의 페인팅이나 파우더 코팅은 특별한 상황과 기술자에 의해 승인 되었을 때나, 마모를 위한 것을 제외하곤 이용하면 안 된다.

16.6.3 ASSEMBLY METHODS

알루미늄 부분들을 위해 사용된 조립 방법들은 미국의 기술 리포트 524의 알루미늄 업계의 요구사항들 “여객용 철도 차량 안의 알루미늄의 사용 보호 사양서”에서 확인 되야 한다. 전해질의 부식이 가능한 위험을 예방하기 위해 채택된 특정한 측량은 포함된 디자인에 적용 된 가장 잘 맞는 방법의 결정에 따라 되어야 하고 다음 지침들은 일반적인 지침을 위해 제공 된다. 이 지침서들은 알루미늄 제조사에 의한 상반 된 추천사항들로 대신하도록 이해해서는 안 된다.

알루미늄 합금 표면들은 구리 베어링 알루미늄 합금, 황동, 동, 구리, 리드, 니켈, 은, 틴의 표면들로 보호 되어선 안되며 금속과 금속의 직접 연결을 만들어서도 안 된다. 알루미늄 합금끼리의 연결 표면 부들은 Zinc chromate로 조립 전에 코팅 되어야 한다. 알루미늄 합금끼리의 연결 표면 부들은 단면 polysulphide 밀폐제, Zinc나 이음새 매꿈 혼합물처럼 쓰인 실리콘 밀페제로 보호 되어야 한다.

다르게는, 밀착 면을 완전하게 덮는 삽입용 연결 재료가 쓰일 수도 있다. 이 재료는 건습 성이어야 한다. 그리고, 만약 섬유라면, 이 재료는 물이 스며들지 않는 재료나 역청이 내포되어야 한다. 만약 볼트나 다른 장치가 호환 가능한 알루미늄 합금으로 구성되어 있지 않다면. 표면 보호의 어떤 형태나 절연은 알루미늄 합금에 연결되는 것을 예방하기 위해 모든 볼트들과, 리벳들, 보호 클릭들과 장치들에 제공되어야 한다.

카본 철 패스너들은 와셔들과 넛트들을 포함해서 아연 도금 되거나 zinc plated, 되어야 하며, 그리고 보호가 된 곳에 있을 때, 볼트 머리부분과 볼트의 몸체의 빠져 나온 부분들은 알루미늄 부분과 연결 되어 있어야 한다. 알맞은 부싱들은 사용 되어야 한다. 뜨거워 지는 리벳들은 보호 할 수 있는 옥사이드 코팅으로 보호 되어야 한다. 하지만 리벳팅하는 방법은 항상 알루미늄 합금과 연결된 formed 리벳과 함께 해야 한다. 다른 패스닝 (잠금)방법들은 기술자의 승인을 꼭 받아야 한다.

16.7 WELDING AND BRAZING

16.7.1 GENERAL

차량에 사용 된 모든 용접 디자인들과 실행들은 AWS의 요청 사항을 확인 해야 한다. 다른 국제 용접 코드들의 교체를 위한 계약자의 아무 요구들은 꼭 건 별로 기술자에게 보내 져야 한다. 차체 구조의 용접들이 포함되는 교체 요청들은 강력하게 거부 될 것이다. 하청업체나 계약자에 의해 진행 된 용접과 납땜의 품질은 계약자에게 책임이 있다. 이 기술 사양서 안에서 만들어진 제품들이나 구조들에 용접을 만들기 위한 모든 용접들은 여기 아래에 요청된 용접들의 형태로 만들어지기 위해 사용되는 용접 장비들을 작동하기 위한 능력을 설명하고 만족스런 용접이 제작 될 수 있게 검사가 되어야 한다. 아연 도금 철은 스테인레스 철에 용접 되어선 안 된다. 납땜은 스테인레스 철을 연결하거나 구리 판들을 제외하고 다른 금속들에 연결하기 위해 써선 안 된다.

16.7.2 WELDER QUALIFICATIONS

이 사양서 안에서 만들어진 제품들이나 구조들에 용접을 만들기 위한 모든 용접들은 AWS D15.1이나 기술자가 승인한 동등 품의 요구사항에 부합하게 규격화 된 용접들만 만들어야 한다. 용접 규격 검사의 기록들은 제조과정 동안과 용접을 시작 하기 전에 SEPTA가 검토 할 수 있도록 가능하게 만들어져야 한다. 차량(Truck) 주조 수리 용접들에 쓰이는 용접들의 규격, 스테인레스 철 과 알루미늄은 까다롭게 고려되고, 용접이 통과 되었다면, 검사 규격 기록들은 용접의 정확한 형태와 방향이 깨끗하게 식별 할 수 있어야 한다. (해당 된다면) 비록 주어진 처리 과정이 잡혀 있지 않았고, 용접이 6개월을 초과 하였다면 용접 자격의 갱신은 무기한 진행 되어야 한다. 그리고 나면 재 규격이 요청 될 것이다. 조립식의 작업자와 시리얼 넘버는 각 용접에 식별 할 수 있게 제품 기록들이 붙어야 한다.

16.7.3 TEST WELDS

기술자는 용접 방법의 적합성이나 제작 도중에 사용 된 과정에 나타날 수 있는 질문을 정리 하기 위해 예시 용접들의 수행을 요청할 권리가 있다. AWS 요구 사항들과 추천 사항들이 예시 품 들의 제작과 용접 수행에 관해 발생 할 수 있는 다른 질문들의 정리에 이용 되어야 한다.

16.7.4 WELD PREPARATION

용접이 시작 되기 전에, 관련 된 모든 부분들 러스트, 옥사이트, 저울, 기름, 그리스, 부식 제품과 다른 외부 재료들 등의 코팅들과 필름들이 적절하게 청결 해야 한다. 재료들의 청결과 처리 과정들은 군사 사양서 MIL-HDBK-132 “보호 마감재들”의 1번 섹션의 해당 되는 부분을 확인 해야 하거나 동등하게 승인 되어야 한다. 마감된 용접들은 깨끗한 외형을 가져야 한다.

사용된 비 금속 준비 방법은 용접 할 홈이 부드러워야 하고 균일하게 남겨져야 한다. 용접 될 표면들과 모서리는 깊은 V자 마크, 줄무늬들, Fin들, 상처들, 금, 그리고 용접의 강함이나 품질에 영향을 끼칠 수 있는 다른 불 연결(연결되지 않은 부분)들로부터 보호 되어야 한다. 미리 준비 된 금속을 용접 하기 전에, 모든 찌꺼기들은 제거 되어야 하고 용접과 근접한 비금속은 빗질되고, 깎아져 있거나 바닥 면이 깨끗해야 한다. 이러한 요구 사항은 용접이 어떤 방해로부터 멈췄다가 다시 시작했을 때, 연속 적인 레이어들에게 적용 될 뿐만 아니라 연속적인 용접 방울들과 크레이터 부분에도 적용 된다. 찌꺼기는 용접이 완전히 끝나고 제거 되어야 하며 용접부분과 근접한 비금속은 빗질이나 다른 맞는 방법으로 청소 되어야 한다.

16.7.5 WELDING ROD

모든 용접 봉들과 와이어는, 제조자의 이름과 사양이 적혀 있는 안정된 크기여야 하며, 지름과 무게가 해당되는 규정에 맞춰 구입 되어야 한다. 이 재료는 손상으로부터 보호 하기 위해 AWS “구조적인 용접 코드”를 확인 하여 식별이 쉽도록 저장 되어야 한다. 다른 종류의 용접봉들과 섞이지 않도록 규정 되고 처리 되어야 한다.

16.7.6 STRUCTURAL STAINLESS STEEL WELDING

페라이트와 오스텐 강의 구조상 용접은 ASME 섹션 11과 ASME 섹션 8, UHA. 부분에 규정 되어야 한다. AISI 201L과 301LN 스테인레스 철들은 ASME 요구사항들인 P No. 8, 그룹 No. 3 에 언급된 것과 같이 다뤄져야 한다.

용접들의 페라이트 숫자는 WRC4에서 WRC 10 사이어야 하거나 계약자에 의해 제안 되고 기술자에 의해 승인된 값이어야 한다. 용접 열이 영향을 끼치는 지역과 용접 금속은 ASME 섹션 8, UNS S20100 스테인레스 철을 위한 UHA-23표와 용접률을 위한 표인 UW-12의 최대 허용 강도 값들에 제한을 받아야 한다.

16.7.7 OTHER STRUCTURAL WELDING

모든 구조상 용접 수행들은 미국 용접 협회 D15.1 “철도 용접 사양서”와 AWS 핸드북, 이나 기술자가 승인한 다른 규정들에 확인 되어야 한다. 역학적 하중 구조들을 위한 요구 사항들은 고정된 하중 구조들을 위해 우선성을 가져야 한다. 정의들에 관한 추가 정보들, 처리 과정들이나 용접에 관련 된 다른 부분들은 AWS 핸드북들을 확인 하여야 한다. Structural framing을 위한 용접과 차체의 쉬딩은 저항 그리고/또는 아크 용접이어야 한다. 수행 될 연결 부 용접 절차들은 AWS D15.1이나 동등한 규정에 확인 되어 규격화 되어야 한다. 서면으로 규격화된 용접 절차들은 생산 용접들을 만들기 위한 방향성을 제공하기 위해 준비 되어야 한다. 필수 적이거나 불 필수적인 모든 변수뿐 만 아니라 규정된 모든 코드들은 서면 용접 절차 사양서 에 포함 되어야 한다. 검사에 의해 절차들 규격화가 요청 되면, 서면 절차 규격 기록은 해당되는 AWS 용접 코드들에 부합하여 준비 되어야 한다. AWS D15.1이 미리 규격화된 연결 부 들의 사용을 허락했을 때, 이 연결 부 들은 모든 부분에서 검사를 제외 받기 위해 해당되는 AWS 용접 코드들의 규정에 확인 하여야 한다.

16.7.8 WARPAGE

용접에 의해 연결될 모든 부분들은 적당한 탁자들과, 지그들로 적절하게 고정되고 뒷받침 되어야 한다. 용접 금속의 저장 방법은 뒤틀림이 최소화 될 수 있게 선택 되어야 한다. 만약 차후에 잠시 고정 시킨 바들의 제거가 제작된 용접 조립 강도에 손상을 주지 않는 다면, 플랜지들은 바들이 잠시 알맞은 장소에 고정되도록 용접 되는 동안에는 안정 될 수 있다.

16.7.9 WELD PENETRATION

모든 구조상 용접들에서 완벽한 관통 용접이 요구 된다. 대체품을 제외 하고 한쪽으로 만들어진 모든 관통 용접들은 생산 용접 기술들과 용접공의 검사에 의해 규격화 될 것이다. 각 경우 별로 기술자의 승인을 위해 제안 된 부분 관통 용접들이 있는 곳에는, 계약자는 요구된 관통과 안전성의 승인과 요청된 관통에 도달하게 될 제품을 증명하기 위한 검사에 도움이 될 수 있게 설계 계산 등을 제공해야 한다.

16.7.10 RESISTANCE WELDING

저항 용접은 SAE 사양서 AWS-W6858, 구조상의 응용들인 Class B와 비 구조상의 응용들인 Class C의 요구 사항들에 부합해야 하고, 전류의 정확한 제어, 시간, 전국 크기, 예리함, 그리고 입계응력부식균열에 영향을 받지 않을 지정된 강도로 규정된 용접들의 제작을 위한 TIP FORCE를 써야 한다. 저항 용접들은 예상되는 로딩 조건에서 긴장이나 “필링”을 피하기 위해 관리 되어야 한다. 노출 된 저항 용접들은 주기적인 패턴들로 위치 되고 관리 되어야 한다.

규정 승인보다 더 높은 설계 강도들과 생산 강도 요청들은 SAE AMS-W-6858, 두께에 관한 그림 11B에 따라 규격화 되어야 한다. 동등하게 증가하는 강도 율과 추가적인 두께 조합들은 쉬어 검사들(25 점)과 3개의 마이크로 섹션들을 더해 규격화 될 것이다. 25개의 쉬어 검사 중 12개의 견본들은 연이은 20일의 생산 날로부터의 생산 증거 검사로 기록 되어 질 것이다. (달력의 날짜가 아님) 계약자는 설정들, 근본적 쉬어 강도, 용접 지름, 그리고 용접 관통 등을 승인을 위해 기술자에게 제출 해야 한다.

생산 증거 용접들은 하루에 한번 만들어지고, 검사 된다 그리고, SAE AMS-W-6858에 기록된 변경들에 의해 요구된다면 언제라도 진행 되어야 한다. 저항 용접이 다중 계획 장비와 저항 용접 계획들의 자동 선택이 수행 되는 곳과(RWS’S), SAW AMS-W-6858 의 요구사항들인 생산 용접 전과 후에 기계적인 검사에 의해 선택된 RWS의 규격화가 부적절한 곳 과, 생산 구조를 위해 사용되고 미리 프로그램 된 모든 RWS’S는 생산 전에 기계적인 검사에 의해 규격화 되어야 한다. 후에 잘릴 규격 구조물은 범위 안의 각 생산 구조에 더해 져야 한다. (창문 차단 등)

이 규격 구조물은 생산 구조를 생산하기 위해 사용된 모든 RWS와 함께 용접 되어야 한다. 간격, 션팅 효과들, 그리고 다른 관련 매게 변수들을 용접하기 위해 적절한 고려가 주어져야 한다. 규격 구조는 마감된 부분과 기계적으로 검사된 모든 용접들이나 섹션에서부터 잘려져야 한다. 검사 견본들의 불량들은 기술 분석에 의해 요구 된 것처럼 개선 되고 생산 구조에서는 정정 되어야 한다. 표면의 자국은 재료 두께의 20 %나 0.01inch를 초과하면 안 된다. 그러나, 이용자 시야로 노출 된 외부 저항 용접들, 자국 두께는 재료 두께의 10%나 0.05 인치를 초과 해서는 안 된다. 노출 된 용접들에 대해선, 계약자는 자국을 최소화 하기 위해 승인 가능한 범위들 내로 용접 매게 변수들과 조건들을 약간 다르게 해야 한다. 화상면 과 변색은 화학적인 청소나 승인 된 동등한 방법 그리고 샌딩이나 덮고 있는 표면에 일치 하는 광택으로 지워야 한다.

16.7.11 SPECIAL WELDING

저 합금 고 인장 강으로의 스텐레스 강의 구조상 용접을 위한 과정, 이나 AWS 사양서들이나 코드들에 포함 되지 않은 다른 금속들의 조합이나 조건들은 기술자에 의해 검토 될 수 있도록 제출 되어야 한다. 강 주조들의 용접 수리는 ASTM A 488에 부합하는 자격을 가진 용접공들과 절차들을 활용하여 수행 되어야 한다. AWS A5.4나 5.9에 확인 되는 오스텐 강 전극이나 와이어는 카본이나 저 합금 고 인장 강이 스텐레스 강에 잇기 위해 사용되어야 한다. 용접 절차들과 스텐레스 강과 사용된 충전 재료들은 탄화물 침전과 압력 부식 흠집으로의 저항을 감소시키지 않아야 한다.

16.7.12 TOUGHNESS

계약자는 용접된 모든 철 구조물들이 특정한 환경적인 노출의 연성 취성 천이온도보다 높은가를 증명 해야 한다. 특별하게, 용접 영향 부와 비 금속이 취성 오류를 제외하고 -20 도에서 서비스 충격 로드들(Service impact loads)을 저항해야 한다. 과거 작업 경험이 없을 시에는, 만약 계약자의 승인된 설계가 더 큰 질감들을 요구 하지 않는 다면, - 20도에서의 혼합 지역으로부터 1mm 떨어진 조립(큰 알갱이) 열 영향 부 안의 Charpy V-notch 견본의 최소 충격 값은 흡수된 힘의 15 ft-lbf 여야 한다. 기술자는 특정한 인성을 입증하기 위해 충격 시험들을 요구할 권리가 있다.

16.7.13 FINISH

점 용접들을 제외하고 여행객들에게 육안으로 보이는 모든 용접들은 매끄러워야 한다. 육안으로 보이는 점 용접들은 용접으로 인한 변색을 제거하기 위해 청소하거나 광택 내야 한다.

16.7.14 HEAT TREATMENT

고속으로 회전하게 될 부분들이나 동적 로딩이 될 수 있는 부분들, 예를 들어 트럭들, 아래 프레임들의 끝 단, 그리고 다른 큰 압력을 받는 부분들은 압력 해방 그리고/이나 적절한 곳에 강도 달성을 위해 용접 후에 열 처리가 되어야 한다. 압력 해방은 AWS 코드와 포함된 재료를 위한 ASTM 사양서나 자재 제조자의 추천사항들에 부합되게 수행 되어야 한다.

16.7.15 BRAZING AND SOLDERING

모든 납땜 (840 도 이상에서 수행)과 비 전기적 납땜 (840도 이하에서 수행)는 AWS 용접 핸드북, Volume 2, 최신판의 요구 사항들과 부합되어야 한다. 절차들과 기계가 아닌 작업자가 하는 납땜은 AWS B2.2-85, 납땜 절차와 수행 규격의 규정에 부합되어 규격화 되어야 한다. 절차들과 작업자가 하는 토치 납땜은 생산 토치 납땜의 검사 샘플들의 승인과 준비를 통해서 규격화 되어야 한다. 납땜되거나 땜납 된 연결 부들은 AWS 규격 규정들과 부합하여 일 등급의 외형을 가져야 한다. 모든 파이프나 배관 연결 부 들은 leak-free여야 한다.

모든 공압 시스템, 공기 브레이크와 에어컨 시스템 납땜과 땜납은 납땜이나 땜납 작업들이 완료되는 중이나 후에 산화하는 오염물질 형성을 예방하기 위해 질소로 정화 시킬 관(pipe)과 함께 수행되어야 한다. 차체의 스텐레스 철 겹 이음의 땜납은 매끄러워야 하고 가지런한 모습과 leak-free여야 한다.

16.7.16 INSPECTION

모든 용접 검사들은 AWS 코드에서 해당되는 요구 사항들과 부합되어야 하며, AWS가 승인한 용접 검시관의 감독아래 수행 되어야 한다. 중요한 구조상 용접 위치들은 기술자에게 제출 되어야 하며 레벨 No. 1의 규격으로 검사되어야 하며, 구조상 중요하지 않은 용접들은 최소한의 규격인 레벨 No.3으로써 ASTM E 390에 부합하여 검사 되어야 한다. 거기다가 해당되는 AWS 용접 코드, 비 파괴 표면 검사 (염색 침투 제나 자분 방법들, 적당한)는 모든 초도 품 용접들을 검사하기 위해 사용 될 것이다.

용접들의 방사선 촬영 검사, 요청된 곳의, 는 ASTM E 94에 부합하여 수행 되어야 한다. 요청되는 곳의 용접들 자분 검사는 ASTM E 709에 부합 하여 수행 되어야 한다. 용접들의 염색 침투 제 검사는 ASTM E 165에 부합 되어야 한다. UV 검사는 ASTM E 164에 부합 하여 수행 되어야 한다. 검사들의 교체에 관한 계약자의 요구는 각 건 별로 기술자에게 승인을 얻기 위해 제출 되어야 한다.

16.7.17 CONTRACTOR DOCUMENTATION

어느 구조적 용접이 자리를 잡기 전에, 계약자는 각 생산품 용접과 검사, 용접 규격 그리고 AWS 용접 코드들에서 해당되는 수리 절차들을 포함하는 모든 품질 보증 조치 용접 절차 데이터 시트들 서면 절차들 요구를 기술자에게 제출 해야 한다. 구조적 용접들에 대해, 다음의 제품들은 배치 되어야 하며, 해당되는 규정에 확인해야 한다.

- 용접 절차 데이터 시트.

- 용접 규격 검사들의 기록

- 요청 된다면, 용접의 비파괴 검사에 관한 완벽한 리포트

- 저항 용접 검사 리포트

16.8 JOINING AND FASTENING

16.8.1 GENERAL

계약자는 다른 크기들과 패스너들과 사용 된 몰딩들의 모양의 개수를 최소화 시켜야 한다. 모든 패스너들은 해당 되는 모든 법률과, 규칙들 그리고 연방 제목인 15 U.S.C 섹션 5401, 을 포함하는 제한들에 확인 해야 한다. 비록 기술자에 의해 승인이 다르게 승인 되었더라도, 모든 패스너들은 규정 양산 가능한 부품들과 설치를 위한 규정 툴들을 사용해야 한다.

모든 연결 부분은 분리 중에 툴의 이용과 패스너 제거를 허용하기 위해 디자인 되어야 한다. 장비에 볼트가 부착되고 볼트 머리나 넛트가 맞지 않을 때, 견고하고 다시 사용 가능한 기계적 잠금 장치는 설치와 제거 시 볼트 머리나 너트를 잠그거나 풀기 위해 각각 사용 되어야 한다. 돌출 나사들, 삽입 볼트들이나 비슷한 아이템들은 차량의 내부나 외부에 허용 되지 않는다. 기술자에 의해 정의된 것처럼 Other than those appointments which can be built into the structure in no other manner, as determined by the Engineer. 10년에 한번 정도 분해 될 가능성이 있는 곳에는 자동 태핑 나사가 쓰여선 안 된다. 자동 잠금 넛트들은 탄성 죔 암나사들이나 동등하게 승인 받아야 하며 타당한 곳에 사용 되어야 한다.

스텐인 레스 강 나사나 볼트들, 평 와샤들, 록 와샤들 그리고 고온 자동 잠김 너트들은 삽입과 전기적 저항기들의 연결기에 제작 그리고 다른 열 생산 부품들에 사용 되어야 한다. 모든 잠금 와이어는 스텐레스 강이어야 한다. 비록 기술자가 다른 식으로 승인을 하였더라도, 평 와샤 들은 볼트 연결 부분 양쪽에 사용 되어야 한다. (볼트 머리 아래 그리고 넛트 아래) 비 계류 원뿔 스프링 와샤의 사용은 금지 된다.  자동차 기술자의 모임 규정 J 429 5등급이나 상기 패스너들에 적용 되었거나, 동등 품이거나, 와셔가 조여 진 곳. 적어도 1.5 나사 threads, 8 나사 threads보단 작게, 하는 것이 모든 넛트들 위로 육안으로 보여야 한다.

노출 되어 있거나 되지 않거나, 모든 연결 부 들은 일직선으로 되어야 하고 조여있어야 하고 내구성 있는 구조여야 한다. 도면이나 사양서들 에 지정 되어 있지 않을 때, 연결 부 사이의 공간들은 이어질 더 얇은 재료의 10% 보다 크거나 0.002 인치보다 큰 치수로 잡혀선 안 된다. 드릴 지그들은 제작 된 부분들과 부품들의 교환 가능 하게 활용 되어야 한다. 공간들의 폭은 균일 해야 한다.

패널들의 모서리들은 매끄러운 마음의 모습을 가져야 한다. 확실한 자재들의 조합들은 연결 부의 부식 가능성을 피하기 위해 특별한 관리가 요구된다. 격리와 습기 방지 재료들, 연결 될 재료들의 적합성은 모든 상황, 시간에 필요하다. 플라스틱 나사들, 볼트들 너트들이나 다른 잠금 부품들은 각 아이템 별로 기술자에게 승인 된 곳을 제외하고 사용 되어선 안 된다. 연결 부들은 습기가 배출 될 수 있게 디자인 되어야 하고 어떤 점에서는 잔해들의 축적을 예방하기 위해 디자인 되어야 한다. 별 모양 내부나 외부용 톱니 와샤들은 다르게 명시된 곳을 제외 하곤 사용 되어선 안 된다.

16.8.2 EXTERIOR FASTENERS

아래 노트된 부분을 제외하고 차량의 하단 부에 사용되거나 차량 외부나 천정의 아무 장비나 부품에 부착 되거나, trucks에 사용 된 패스너들은 최소 0.375인치의 지름이어야 하고 SAE 규정 J429 (Zinc-plated) Grade 5, 5.2, 8.2나 국제 규정 협회 (ISO) 규정 3506 2번째 판의 Grades A2-80이나 C3-80이나 ISO 규정들 4014 그리고 4017의 요구사항을 따라야 한다. 그리고 이와 상응 하는 강도의 너트들을 사용해야 한다. 지붕에 사용되거나, 측면이나 차량의 끝 면에 노출된 모든 패스너들은 스텐레스 스틸이어야 한다. 아연 판을 제외 하고 모든 노출 된 패스너들은 기술자에 의해 승인된 어떠한 부식 예방 수단을 가지고 있어야 한다.

모든 외부 패스너들과 삽입들의 크기들과 바닥 아래의 부착들, 외부, 천정이나 마운트 된 truck 장비, 구조나 브라켓들을 받쳐주는 장비들, 등등의 응용은 SAE J429 Grade 2 볼트들 (그리고 Class A 너트들)의 항복 강도에 기반을 두어야 한다. 그러나 모든 경우들에서, 적용 될 수 있는 최소 등급의 패스너는 SAE J429 Grade 5나 5.2 하고 ISO Grade A2-80이나 A4-80에 따라야 한다. 바닥 아래에 있지 않는 장비의 무게가 50파운드가 넘으면 패스너들에 의해 단독 지지 되어야 한다.

16.8.3 INTERIOR FASTENERS

차량의 내부에서 여행객들에게 육안으로 보이는 모든 패스너들은 스텐레스 스틸이어야 한다. 육안으로 보이지 않는 모든 패스너들은 연결 될 재료들에 따라 적당하게 스텐레스 스필이나 아연 판 강이나 카디뮴 강이어야 한다.

16.8.4 REMOVABLE PANEL FASTENINGS

차량 내부내의 모든 제거 가능한 패스너들과 접근 해치들은 Southco, Inc. No. 17이나 승인되고 동일하게 빠르게 열수 있는 일자형 계류 나사 패스너와 열 가소성 수지 와샤들과 함께 고정 되어야 한다. 적절하게 설치된 스텐레스 스틸 나사 보정기들이 사용 되어야 한다. 클립-온 이나 프레인-인 형태의 소켓들은 사용 되어선 안 된다. 기술자가 승인한 장소들이나, Southno Inc Number 9나 12 나일론 와샤들과 같이 하는 패스너들은 사용 될 수도 있다.

16.8.5 THREAD STANDARDS

패스너들은 ANSI B1.1 (UN 그리고 UNR 트레드 형태)에 확인 되는 유니파이 인치 나사 트레드들을 사용하거나 자력 나사 트레드들, ANSI B1.13M에 확인 되는. 직각과 육각 볼트들과 나사들은 ANSI B 18.2.1. 에 확인 되고, 기계 나사들은 연방 사양서 FF-292에 확인 된다.

16.8.6 PLATING OF FASTENERS

스텐레스 스틸이 아닌 모든 패스너들은 지정된 카드뮴이나 아연과 도금 되어야 한다. 모든 열을 만들어 내는 부품들에 연결 되는 도금 된 하드웨어들은 아연으로 도금 되어야 한다. 도금 해야 할 카디뮴은 연방 사양서 QQ-P-416B, Class 2나 3, 타입 2의 새로운 버전에 확인 해야 한다. 도금 해야 할 아연은 ASTM B 633, 타입 2, 스레스 패스너들을 위한 서비스 컨디션 SC 1에서 SC 4까지의 내용에 확인 해야 한다.

도금 되거나 화학적으로 청결 되고 구조상이나 중요한 안전적 응용들에 사용 되는 패스너들은 수소 약화의 문제를 입증하는 승인서들을 가져야 한다. 기술자들에 의해 동의 된 것과 같이 이러한 패스너 들이 원래의 제조사들에 의해 도금 된다면, 이러한 패스너들의 대표 샘플들은 계약자나 ASTM F 519 절차에 따른 공급자에 의해 수소 약화를 검사 해야 한다. ASTM F 606 웨지 테스트 샘플은 F 519 규정 샘플들의 위치에 사용 될 수도 있다. 검사 하중들(loads)은 최소한 80%의 양보 강도나 증거 보증 하중이어야 하고, 최소한 168시간 정도 잡혀 있어야 한다. 어느 불량들은 전체의 로트(LOT)가 폐기 되어야 한다.

16.8.7 TORQUING

모든 패스너들은 적절하게 토르크 되어야 한다. 계약자나 공급자들이 사용한 모든 토르크 값과 매뉴얼에서 제공된 모든 값들은 “dry” 토르크 값이 여야 하며 일반 SEPTA 상점과 부합 되어야 한다. 바닥 아래, truck, 천장 패스너들 그리고 피로 하중에 노출된 모든 패스너들을 포함해서 구조상이나 중대한 안전적 응용들에 사용 된 모든 패스너 들은 최소 사전 설정이 보증하중의 75%에 같도록 토르크 되어야 하고 나면 적절한 토르킹을 시각적으로 보이기 위한 다른 승인된 의미들이나 페인트로 토르킹 한 후, 깨끗하게 “토르크 스트립” 되어야 한다. 모든 다른 패스너들은 느슨해 지지 않도록 응용에 적절한 값으로 토르크 되어야 한다.

기름이 묻거나 왁스처리 된 볼트의 규정을 위한 패스너 설치 토르크나 무거운 헥스 넛트들은 도금 안된 것들을 위한 0.18K와 도금된 스레드들을 위한 값들을 사용하는 IFI 패스너 규정들의 등식으로 계산 되어야 한다. 잠금 너트들은 제조사의 추천사항들과 부합하여 토르크 되어야 하거나 계약자는 설치 토르크를 정의하기 위해 검사들을 수행 해야 할 수도 있다. “토르크 스트립”이 요청 되는 이러한 너트들이나 볼트들에 대해, 기술자는 보증 하중의 75%에 동등하게 설치된 사전 설정을 입증하기 위해 볼트 토르크 텐션 검사들을 요청 할 수 있다.

16.8.8 RIVET AND BOLT HOLES

리벳 구멍들과 볼트 구멍들은 정확하게 위치되고 조정 되어야 하고, 필요 할 때는, 위치에 지정 된 크기로 더 정밀하게 뚫어야 한다. 볼트 홀의 간격들은 산업 패스너 협회의 요청 사항을 초과 해서는 안 된다. 수동 철 리벳들을 체결 시 뜨거워 진다. 그리고 충분한 기계적 장비를 사용 했을 시에는 차갑게 체결 할 수 있다. 리벳의 머리는 몸체와 같은 동심원 이어야 한다. 노출되는 머리 부분들은 링들과, 핀들, 구멍들, burr로부터 자유로워야 한다. 적절한 크기로 구멍이 뚫린 후에는, 제거 된 어느 리벳은 다음 더 큰 크기의 리벳들로 제 위치 되어야 한다.

16.8.9 SWAGE LOCKING FASTENERS

국방 사양서 MIL – P23469에 확인 해야 하는 “Huck” 패스너들, 이나 동등 품들은 기술자에게 승인된 위치에 사용 되어야 한다. 이용자, 승무원, 노선 유지 기능을 수행하는 유지 관리 인원에 승인 되는 모든 거친 표면의 이음 끝부분의 패스너들은 기계로 가공 되거나 부드럽게 연마 되어야 한다.

16.8.10 JOINT FITTING

이음 부는 노출 되거나 숨겨지도록 적절하게 맞춰져야 한다. 기술자들에게 각 건 별로 승인될 때, 금속 쐐기(shims)(연결되거나 조여지게 되는 부분과 같은 금속)가 연결 부에 불 가지런함이나 공간을 교정하기 위해 사용 될 것이다. 쐐기들(Shims)는 위치에 용접 되어야 한다. 그리고 쌓임은 전체적인 두께의 0.25인치를 초과해서는 안 된다. 에폭시와 다른 플라스틱 충전 제는 활용 되면 안 된다. 차량 구조, 연결 표면에서 리벳트나 볼트가 체결된 금속들이 있는 곳은 먼지, 그리스, 찌꺼기 그리고 스케일로 자유로워야 하고 연방 사양서인 TT-P664에 확인 한 금속 기반 프리머 도금 되어야 하고 스텐레스 강을 제외한 금속은 아연 크로마 프리머로 도금 되어야 한다.

나무와 나무가 같이 위치하는 곳은, 둘 다 인접한 표면들, 연방 사양서 TT-P-0038 에 확인 한 알루미늄 페인트로 도금 해야 한다. 차량 내부에 있지 않고 기계적 패스너들로 고정 된 어느 연결 부는 다른 방법으로 승인 되더라도 다이 컷으로 된 최소 10년은 이용 할 수 있는 네오프렌 가스켓을 써서 날씨 저항이 되어야 한다. 밀폐 제들이나 접착제들 따위의 사용은 금지 된다. 차량 내 영구 이음 부분이 언제라도 필요하다면 날씨 저항이 되도록 만들어져야 하고, 실리콘 밀폐 제를 위해 깨끗하게 적용 된 승인된 실리콘 밀폐 제를 따라 승인된 청결 프리머가 꼭 사용 되어야 한다.

16.8.11 LOCKING COMPOUNDS AND SEALANTS

스레드 잠금과 실링 화합물을 안정적이고 유용적인 기능으로 만들기에 관련 있는 장치들과 부품들이나 조립과 기능을 가능하게 만들기 위한 재료들의 사용은 제공 되지 않는다. Exceptions may be made by the Engineer upon the submission of sound technical grounds for their employment. 재료들은 차량의 영구적인 부분들이나 차량이나 부품의 서비스 수명 동안에 해체에 대한 요구가 없는 곳에 관련 되는 어플리케이션들을 위해 사용 될 수도 있다. 완전 부품 점검의 시기보다 좀더 많이 해체 되어야 하는 패스너에 잠금 화합물들이나 액체 스레드 밀폐제의 사용은 금지 되어 있다. 화합 제 등의 사용은 각 아이템 별로 승인을 위해 기술자에게 제출 되어야 한다. 전기적 스레드 연결 부들의 잠금 화합물들이나 액체 스레드 밀폐제들이나 고착 방지제들은 기술자들에게 각각 승인 된 곳을 제외하곤 금지 되어 있다.

16.8.12 EQUIPMENT HARDWARE AND SHIELDS

차량 밖에 마운트 되는 장비 상자들과 케이스들에 노출 되는 모든 경첩들, 경첩 핀들, 걸쇠들, 너트들, 볼트들, 와샤들, 스프링들은 스테인레스 철로 만들어져야 할 뿐 아니라 다르게 승인 된 곳을 제외하고 어떤 열, 얼룩 이나 잔해 보호막으로 되어야 한다.

16.9 CARBODY MATERIALS

16.9.1 TRIM FINISH

노출 되는 모든 내부 금속 테두리는 100이나 더 좋은 빗질 된 그릿 새틴 마감을 가져야 한다. 알루미늄 테두리는 유리로 장식된 새틴 마감을 가져야 한다. 모든 외부 스테인레스 철 표면들은 지정 된 섹션 2에서처럼 승인 된 마감을 가져야 한다.

16.9.2 LUMBER

럼버는 사용하거나 모든 면적들에 입혀지고, 섹션 16.2의 가연성 요구사항들에 맞춰 지기 위해 다뤄지기 전에, 건조로를 이용해 건조 되거나 공기에 구석구석 말려야 한다.

16.9.3 PLYMETAL

모든 플라이메탈 그리고 플라이우드 패널들과 마주 보는 금속들은 국방 사양서 MIL-P-8053, 타입 3에 확인 되어야 한다. 패널들은 APA 사양서 PS1, 구조적 1 등급, 외부 등급 A-B나 질 좋은 막힌 5-플라이 플라이우드, 수지로 붙인 하드우드나 더글라스 전나무와 견고하고 연결된 나무동이 그리고 교차된 휨을 사용하고, 0.016인치 두께의 AISI 200이나 300 시리즈 스텐레스 철을 양쪽 면에 붙이기 위해 양 면에 플라이 메탈로 구성 되어야 한다. 발사나무나 다른 대안 품들의 사용은 금지 되어있다. 스텐레스 면은 플라이 우드와 결합 되어야 하고 에폭시나 우레탄 페인트를 사용하여 습기 흡입으로부터 모서리가 봉합 되어야 한다. 도관과 패널들 사이의 연결 부 등과 같은 모든 노출 된 패널의 모서리들과 구멍들은 방수와 모든 면에서 승인되게 봉해져야 한다. 특별한 주의는 소금물이나 산성 차량 세정제의 가능성으로 손상 저항에 주어져야 한다.

16.9.4 COMPOSITE PANELS

모든 합성 패널들은 북미 철도 차량들의 성공적으로 서비스 기간의 역사에서 증명된 설계로 해야 한다. 다른 바닥 패널들 사용은 기술자에 의해 승인 되어야 한다. 합성 패널들은 발포 코어 샌드위치 설계여야 하며, 위쪽과 아래 쪽에 강화 외판들에 스며든 섬유유리 천과 열 경화 성 수지, 구조적으로 강화되고 닫힌 단단한 발포 코어 재료로 구성 되어야 한다. 만약 평행 스트립 보강제가 사용 되었다면, 이는 차량 구조의 바닥 빔들의 지탱에 수직으로 이어져야 한다. 비 흡습성, 강화 섬유유리, 수지 통사 재료들은 주위 모서리들, 하드웨어, 그리고 삽입 어플리케이션들과 모든 관통 부들을 위한 프레임 세공에 사용 되어야 한다. 상부와 하부 외판들은 바닥에 덮은 재료의 제거 동안에 절대 외부의 판은 갈라지면 안 되는 것과 같이, 수지로 만든 주변 재료들과 함께 균질의 결합된 모서리를 발포제로 단열 해야 한다.

각 개별적으로 위치 된 패널은 차량 환경 설정 내로 설치된 패널들과 같은 단순한 교체를 허용하기 위해 열림 부와 관통부가 미리 잘려있도록 디자인 되었다. 각 패널 상부 여섯 구역의 신호인 “사포를 이용하지 마시오”는 패널 디자인 특징에 영향을 끼치지 않도록 상부 레이어 판의 페놀 수지 내부에 포함 되어야 한다.

패널 설계 설정은 최소 20%이하고 지정 된 섹션 1처럼 차량 굴절과 AW3 하중과 어플리케이션에 필요한 구조상의 요구사항들을 초과하도록 제조 되어야 한다. 이 설계 요청 사항은 해당되는 곳에 패널 검사와 공식적으로 관련 되게 포함 되어야 한다. 합성 패널들은 섹션 17.4.22. 의 식별된 모든 검사들을 통과 해야 한다. 합성 패널들은 연기, 그리고 섹션 16.2의 가연성 요구사항들과 더불어 다음 요구사항들을 충족 해야 한다. : ASTM E162-98으로 검사 했을 때, 최고 값은 IS ≤ 5이고, 뜨겁지 않거나 젖은 조각들은 허용 된다. ASTM E662-97으로 검사 했을 때, 다음 최대 값들을 가져야 한다.

DS (1.5) ≤ 0.4 (non-flaming) DS (1.5) ≤ 4.5 (flaming)

DS (4.0) ≤ 16.5 (non-flaming) DS (4.0) ≤ 55.4 (flaming) [NTSC-075]

ASTM E119-98으로 시험 했을 때, 바닥 패널 샘플은 모든 검사 규정과 15분의 내 성능에 도달해야 하고 더불어 검사 하는 동안에 노출 되지 않는 쪽(상부 면)은 120도 화씨를 초과해서는 안 된다.

화합 패널들의 수리 절차는 유지 매뉴얼 안에 제공 되어야 한다. 이이는 충격 손상, 갈라짐, 국한된 결정들, 부식과 충격으로부터의 표면 시트 마감 수리들, 그리고 기계적 삽입 패스너들의 수리/교체를 포함 하고 있어야 한다. 수리를 위한 자세한 연장 리스트는 서류 안에 포함 되어야 한다.

16.9.5 합판

그룹 1, 외부 또는 미국 제품 스탠다드 PS1/ANSI A199.1 공사 및 산업 합판 내구성 노출 1에 대한 요구사항에 부합하도록 모든 합판은 제조되어야 하며, 포장되어 저장되어야 합니다. 모든 합판 패널들은 모든 가장자리 및 조각들은 제조되자마자 알루미늄 페인트로 봉인되어야 합니다. 패널의 노출된 모든 가장자리들, 패널, 조임 머리와 습기와 접촉이 있는 부분에 사용되는 패널의 열림사이는 방수되어야 하며, 적용되는 순간에 봉인되어어야 합니다.

16.9.6 멜라민 함침 알루미늄

멜라민 함침 알루미늄 페널들은 알루미늄 시트에 멜라민 코팅에 의해 구성되어야 한다. 화씨 270도, 100 pound/square inch 보다 적지 않은 압력에서 멜리닌이 첨과된 종이들은 직접 알루미늄 시트에 주조되어야 합니다. 멜라민은 윤이 적고, 무광이어야 합니다. 제조 이후, 표면특성은 NEMA 표준 LD3의 일반목적에서 요구한 것 보다 적어서는 안됩니다. 멜라민과 바인터 시트는 0.015 인치 두께이어야 하며, 오차는 플러스 마이너스 0.004 인치입니다. 알미늄시트는 최소 0.025 인치로 합판에 씌워져야 합니다. 최소 0.081 인치로 고체 분자 즉 합판에 코팅되면 안됩니다. 알미늄 시트는 조각, 사포 또는 허용될만한 규칙을 완전히 고수하는 승인된 절차에 의해 적절히 정리되어야 한다. 알미늄 백에 멜라민 시티를 붙이기 위해 접촉 접착제의 사용은 금지됩니다. 멜라민과 알미늄 시트사이의 본드는 최소로 다음 규정을 따라야 합니다.

| 기계적 특성 | ASTM 테스트 | 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 내부 본드 | D952 | 2,600 lbf/in^2 |
| 유연강도 – (S) | D790 | With grain : 26,500 lbf/in^2 Crossgrain : 25,300 lbf/in^2 |
| 탄성계수 – (E) | D790 | With grain : 2.8 x 10^6 lbf/in^2 Crossgrain : 3.1 x 10^6 lbf/in^2 |
| 인장강도 - | D638 | With grain : 22,300 lbf/in^2 Crossgrain : 20,300 lbf/in^2 |

16.9.7 섬유유리 강화 플라스틱

차량에 사용되는 모든 섬유유리 강화 플라스틱(FRP)은 폴리에스테르 수지, 섬유유리 강화, 겔 코팅된 표면으로 구성된 합판 또는 중합 강화된 물질이어야 합니다. FRP의 천연색은 Tedlar (테틀라)구성 합판의 적용 또는 겔코팅의 색소를 통해 얻어져야 합니다. 특별이 언급되지 않는 한, FRP는 페인트 칠해지면 안됩니다. 반드시 가벼워야 하며, 섬유단열제의 강한 강도의 제품이며, 섹션 16.2의 요구사항을 만족해야 합니다.

또한 차량에 특별적용에 대해 설계되어야 합니다. 사용된 색상은 엔지니어에 의해 승인되어야 합니다. 모든 내부 다음과 같이 적용되어야 합니다. 서비스 중에 발생하는 조건들로부터 충격을 받지 않는 한, 승객 시야에 노출된 표면은 금이 가거나, 이가 빠지거나, 껍질이 벗겨지거나, 색이 바래서는 안됩니다. 사고적 충격 때문에 FRP에 대한 수리는 페인트가 아닌 gel coating(겔코팅) 수리에 의해 이루어 져야 합니다.

섬유유리 강화 플라스틱은 오픈주조, 손 짜맞추기, 스프레이 짜마추기 또는 다이주조에 부합되도록 제조되어야 합니다. 최소 패널 두께는 0.12 인치입니다. 유리섬유 강화는 지나친 합성수지 또는 부족한 합성수지 면을 피하기 위해 균등하게 전제척으로 배포되어야 합니다. 모든 첨부물 포인트, 유연성 포인트 및 가장지리들은 교차점에 적절한 강화를 제공하기 위해 적절히 증가되어야 합니다.

나무강화를 사용하는 설계는 합성수지의 적절한 흡수를 허용하여야 한다. 금형 또는 주조는 정확한 최종 치수를 얻기 위해, 제품의 모양이 튀어오름을 생각하여 설계해야 합니다. 모든 모서리와 가장자리는 둥글게 되어야 합니다. 어떤 부품도 날카로운 가장자리가 없어야 합니다. 최소 커브 반경 및 FRP 주조의 초안 각도는 제안된 최소 반경 및 초안각도의 제작사 경험의 증거에 의해 선택된 제작 과정에 적절하도록 실현되어야 합니다.

상업용 등급 물질의 합성수지이어야 하며, 요구된 물리적 특성에 부합하도록 선택되어야 합니다. 또한 활용되는 제조 절차에 부합하여야 합니다. 모든 필터와 합성물들은 공급업체의 충고에 부합하여 합성하여야 합니다. 섬유유리 강화는 매트, 섬유 꼬임 조방사, 지속적 조방사, 개조한 견방 조방사, 또는 요구된 것 처럼 소용돌이 매트 이어야 합니다. 완료된 섬유유리 강화 플라스틱 아이템들은 내용물의 22%의 무게를 가져야 합니다. 모든 제조 과정을 위한 겔코팅, 압착주조는 제외, 는 ISO NPG type이며, 충격 완화, 마찰, 불, 날씨, 청소화학품에 대한 저항, 충격, 고착실패가 없이 노력이 있어야 하며, 최소 0.015 인치의 두께를 가져야 합니다.

안티몬 제 3 화합물이 합성첨가물로 사용되어서는 안됩니다. 압축성형 부품의 색은 Sherwin-Williams에 의해 또는 Tedlar(테들러) 구성 코팅의 적용에 따라 얻어져야 합니다. 주조 코팅은 겔코팅으로 되어야 하며, 충격 완화되며, 마찰, 불, 날씨, 청소약품, 긁힘에 저항해야 하며, 충격, 고착실패에 없이 노력이 있어야 합니다. 또한 최소 0.010 인치의 두께를 가져야 합니다. 수지는 주조 코팅 또는 Edlar 구성 코팅과 색상 매치가 되어야 합니다. 모든 차량에 사용되는 모든 섬유유리 강화 플라스틱 부품들은 다음 요구사항에 부합해야 합니다. 테스트 교본은 테스트 명판 샘플로부터 잘라내야 하며,  ASTM D618에 부합하도록 조건되었습니다. 또한 독립적인 연구소에 의해 테스트 되어야 합니다. 4개의 테스트된 교본의 각 범주 안의 평균은 표시된 최소값에 부합해야 합니다. 다섯 개의 항목 중에 80%보다 적은 값을 가져서는 안됩니다.

| 기계적 특성 | ASTM 테스트 | 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 인장도 세기, 최소 | D 638 | 10,000 psi |
| 압축의 강도, 최소 | D 695 | 18,000 psi |
| 휨의 강도, 최소 | D 790 | 15,000 psi |
| 충격 강도, 최소 | D 256 | 10 ft-lbs per inch of notch |
| 굳기, 최소 | D 2583 | 45 Barcol |
| 시각 단점,최소 | D 2563 | Level Ⅱ |

16.9.8 TEDLAR 구성 합판

테플론 표면 보호에 혼합된 Tedlar 구성 합판은 FRP, 알미늄 패널 또는 저광 섬유 착생, 긁힘, UV 저항을 제공하는 내부표면, 여러 색상의 무늬 또는 고체 색상완료를 통해 사용되어야 합니다. 합판은 Schneller GT 시리즈 합성 합판 또는 승인된 동일제품이어야 하며, DuPont Tedlar 코팅이 테플론 표면 보호에 사전 사용되어야 합니다. 하나 또는 완전한 합성색상 주름과 전체적인 두께는 0.010에서 0.035 인치의 두께이어야 합니다.

3차원 열가소성 표면에 적용할 때, 합판은 압축 또는 진공에 앞서, 플라스틱 시트에서 압축되어야 합니다. GT Trim T 시리즈 물질을 사용해야 합니다. 3차원 압축 성형 FRP에 적용될 때는, 합판은 in mold 프로세스를 사용하여 적용해야 합니다.

평평하거나, 굴곡이 있는 표면에 적용할 때는, 손에서 섬유유리 강화 플라스틱(FRP), 가소성 시트, 알미늄 패널 또는 제조업체의 승인 받은 압력 강도, 열 활성 고착 또는 접촉고착, 열과 진공을 사용하는 다른 내부 표면에 의해 적용되어야 합니다. 모든 Tedlar 코팅 장식용 가장자리들은 평평하게 잘라지거나, 기계적으로 다른 표면들이나, 가지들에 의해 캡쳐되거나, 최소 0.75 인치 두께로 회로기판이 포장되어야 합니다. 또는 제조업체에 의해 추천 된대로 해야 합니다. GT TRIM F2000T 시리즈 물질 또는 섬유유리 강화 GT TRIM G2002T 시리즈 연속 롤 형식의 합판은 데미지 저항 또는 기하학 요구사항에 따라서 선택되어야 합니다.

모든 자세한 제조사항, 적용 방법, 설계, 색상, 구조 및 모양은 엔지니어에 의해 승인되어야 합니다.

16.9.9 좌석 쿠션

모든 패드 좌석 쿠션들은 한 조각으로 형상하거나, 저 매연에서 제조되거나, 불꽃 지연 거품, 오랜 기간 열차 서비스 내구성을 위해 디자인되도록 구성되어야 합니다. 모든 좌석 쿠션은 섹션 16.2의 연기 및 인화성 요구사항을 만족 해야 합니다.

좌석 바닥 쿠션은 Magnifoam Delaware Inc.의 열림 셀 실리콘 폼이어야 합니다. MF1 시리즈 번 스톡 또는 승인된 동일제품은 다음 테스트 기준에 부합해야 합니다.

| ASTM 테스트 방법 | 물리적 특성 | 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| D 1056 | 밀도 | 9.5 +,- 1 lbs/ft^3 |
| D 1056 | 압축 셋 | 0% |
| D 412 | 인장도 | 15.0 lbs/in^2 min |
| D 412 | 최종연장 | 100% |

뒤쪽 좌석 쿠션은 클로로플랜 유액의 노출 칸 조합 및 폴리우레탄 폼, Chestnut Ridge Foam, Inc, CR Safguard 시리즈 또는 승인된 동일제품, 오랜 기간 이동 서비스 내구성을 고려해 설계되어야 합니다. 폼은 다음의 테스트 기준을 만족해야 합니다.

| ASTM 테스트 방법 | 물리적 특성 | 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| D3474 (A) | 밀도 | 7.5 lbs/ft^3 |
| D3474 (D) | 50% 굴절 | 10% max |
| D3474 (E) | 인력 최종연장선 | 8 lbs/in^2 min. 150% min |
| D3474 (H) | 탄성 | 30% min |
| D3474 (l3) | 충격피로도 | 35% max. IFD loss |

추가로, ASTM D 1055가 테스트 될 때, 뒤쪽 쿠션은 추가 H 유연테스트에서 최대 10%(굴절변화)압축 세트, 가속된 수명 테스트에서 25% IFD 값에서 최대 20% 변화를 가져야 합니다.

16.9.10 비닐좌석 커버

모든 비닐 커버 재료는 다음의 연방 테스튼 방법 표준 테스트 기준을 만족해야 합니다. 7%의 강도와 허용 가능한 무게의 변화는 가능합니다.

| 물리적 특성 | 요구사항 | 테스트 방법 |
| --- | --- | --- |
| 총무게 | 24.0 oz./sq. yard | CS-273-65 |
| 인장강도(잡기) | 110 x 100 lbs | FS191-5100 |
| 인열강도(사다리형) | 30 x 30 lbs | FS191-5136 |
| 이음매 강도 | 100 x 90 lbs | ASTM-D751 |
| 마찰 강도 | 옷없이 스킨을 통함. (5000 double 문지름) | FS191-5304 |
| 코팅 접착 | 8 x 8 lbs./2” width | CS-273-65 |
| 냉간균열 저항 | 최소. 화씨 – 20도 | FS191-5874 |
| 봉쇄 | 찌르기 없음 | FS191-5872 |
| 신축성 | 갈라짐, 벗겨짐 없음 (30,000 주기) | CS-273-65 |

16.9.11 투명벽 물질

모든 투명벽 물질 및 적용은 49 CFR Parts 223.238.113 및 238.221에 부합하여야 합니다. 모든 유리창은 FRA 요구사항에 따라 표시되어야 합니다. 또한, 제조업체의 이름 및 제조날짜를 포함해야 합니다. 모든 코팅된 유리는 자외선에 저항 하며, 플라스틱화된 폴리비닐 부틸 합성수지 막, 가시광선 및 열을 사용 해야 합니다. 모든 투명벽은 생산에 앞서 엔지니어에 승은을 득해야 합니다.

운전자의 바람막이 유리는 Sierracin/TransTech “RT”시리즈, Advanced Glass System Inc. “Electriplex”또는 동등하게 승인된 전기적으로 가열된 3겹의 코팅 유리 철도 차량 바람막이 유리이어야 합니다. 내부 표면은 폭렬유리 쉴드이어야 합니다. 이것은 내부적으로 지속되는 투명 전기적으로 전도성의 폴리에스텔 필름 또는 바람보호 서리방지를 위해 ±20%를 고려한 인치당 0.5 watts의 최소 전력 밀도를 제공하기 위한 230 volts의 AC 전력으로부터 운영되는 열분해 산화주석 퓨즈가 달린 코팅을 가져야 합니다. 운전자 시야에 중간지점에 필름연결이 없어야 합니다. 전기적 선 연결은 유리 안쪽에서 이루어져야 하며, 최상위가 선호됩니다. 각 운전자 바람보호는 FRA 타입 1 요구사항, ANSI Z26.1의 조항 5.15의 시각적인 품질의 요구사항, The Association of American Railroads manual of Standards and Recommended Practices RP-500의 요구사항, 첨부물 A에 부합해야 합니다.

내부 칸막이 코팅은 강한 충격 완화 유리로 통합 코팅된 얇은 조각이어야 합니다. 2개의 깨끗한 유리로 구성되고, 가소성의 폴리피닐 부틸 합성막의 무색 내부 레이어와 함께 구성되어야 합니다. 투명벽은 AS-2로 표시된 투명벽에 대한 ANSI Z26.1 요구사항, 최신 이슈에 부합해야 합니다.

모든 가장자리와 투명벽의 반경은 부드럽게 갈려야 하며, 탄성물질에 데미지를 줄 수 있는 날카로움이나 거침으로부터 자유로워야 합니다. 투명벽의 각 조각의 전체적인 치수의 오차는 ASTM C 1036의 표 1에 요구사항에 부합해야 합니다. 모든 투명벽은 자외선, 가시광선 및 존재하는 신선도의 쇠퇴 및 직사 광선에 길게 노출되므로 생기는 제품의 손실에 저항해야 합니다. 차에서 사용되는 투명벽의 유형들중에서 하얀 배경위에서 조사를 했을 때, 각 창문안에 색에 주목할만한 변화가 없어야 합니다. 코팅된 유리에 대해서, 각 유리 조각이 실제로 평평한 표면에 얹혀야 합니다. Linear foot 당 0.0625를 넘는 화살모양을 유리는 가리켜서는 안됩니다. 한 가장자리에서 다른 유리에 대한 유리판의 유리의 한장의 포개짐은 0.0625 인치를 넘으면 안됩니다. 비 부착된 부분을 포함하는 코팅 유리벽은 허용되지 않습니다.

폴리카보네이트 투명벽은 손상 저항 폴리카보네이트 철도차량 물질의 하나의 유리로 구성되거나, General Electric Company FRA 460 “Margard” 또는 승인된 동일 제품이어야 합니다. 폴리카본네이트 투명벽의 각 조각들은 완전 평평한 표면판 위에 테스트 될때, linear foot 당 0.031 인치를 넘지 않도록 휘어져야 합니다. 폴리카보네이트 투명벽의 시가 품질은 ANSI Standard Z26.1의 Article 5.15.2.2의 요구사항에 만족해야 합니다. 통합된 폴리카보네이트 투명벽을 통한 평균 가시 빛의 전송은 0.25 두께에서 82%보다 적고 0.5 인치 두께에서는 78%보다 적어면 안됩니다. 보호 커버는 설치를 위한 밀어내는 방향을 표시하기 위해 “rolling axis”라고 표시되어야 합니다. 투명벽은 수평축으로 차량안에 설치되어야 합니다.

16.9.12 바닥 커버

내부 바다 커버는 엔지니어가 승인한 고 품질 미끄럼에 저항하는 운송 등급 고무 바닥재(per 36 CFR Part 1192 Appendix І) 이어야 합니다. 그 바닥재는 철도차량사용을 위해 설계되고, 구름이 가능해야 합니다. 바닥 커버는 부타디엔 스티렌 고무의 소정의 20%(무게)를 포함해야 합니다. 또한, 얼룩방지, 변색방지, 오일조성물이어야 합니다. 오직 고품질의 딱딱한 점토가 필터로서 사용될 수 있습니다. 혼합물 중 석회석 표백이 사용되면 안됩니다. Section 16.2의 가연성, 연기 요구사항을 바닥 커버는 만족해야 합니다. 또한 ASTM D 2047에 의해 결정된, 건조상태에서 0.6의 마찰계수를 가지는 미끄름방지 표면이어야 합니다. 색상 및 표면품질은 물질을 통해 완전히 닳아야 합니다.

모든 표면품질은 천체적인 바닥 커버에 균일하게 잘 위치해야 하며, 큰 얼룩, 뾰족함, 기형의 결과를 가져오는 지난친 집중을 포함하면 안됩니다. 실내 온도에서, 색상의 변화, 잔금, 갈라짐, 부서짐 없이 0.75 인치 정도의 축의 직경으로 바닥재는 구부러져야 합니다. 부분들이 함께 충격을 받았을 때 바닥커버의 두께는 정확해야 합니다. 찢어짐, 가장자리 올라감 또는 다른 불일치가 허락되면 안됩니다. 바닥재 물질은 완전히 전체적으로 동질이어야 하며, 연방 스펙 SS-T-312 요구사항에 부합해야 합니다.

거친 작은 모래의 거칠기로 바닥 커버의 뒷면은 사포로 닦아야 합니다. 또한, 확장을 위한 적절한 허용공간과 함께 설치되어야 하며, 제조업체의 권고에 부합해야 합니다. 사용되는 바닥재 접찹 시스템은 바닥재가 제거될때, 보조 바닥 패널의 구성을 데미지를 초래해서는 안됩니다. 그리고, 바닥재 물질일 15년 동안 일어나지 않다는 것을 보증해야 합니다. 양면에 방수 본드로 경계되지 않은 모든 층들은 수분, 소금끼, 먼지, 모래, 타르, 기름, 청소제품, 방빙제 및 그와 비슷한 제품으로부터 영향을 받으면 안됩니다. 원 물질의 부합 특성들을 변화 시키는 바닥 커버 가시 표면의 사포질 또는 재작업은 허용 되지 않습니다.

16.10 탄성중합체

16.10. 1 일반

모든 탄성중합체 부품은 고도로 구성되고, 보존되어야 합니다. 대기 온도 화씨 – 15도에서 175도사이의 동작중 만족스럽게 작동되어야 합니다. 최소 10년의 수명과 명시된 다른 특성을 가져야 합니다.

16.13.3 인쇄된 회로판

각각의 회로판들은 MIL-STD-275의 가장 최근 수정본으로 디자인되어야 하고 구성되어야 하며, 점검되어야 한다. 또는 더 엄중한 요구 사항들이 여기에 언급되지 않는 한, 동일하게 승인 받아야 한다. 트레이스(traces)들은 10°C 온도가 상승하는 데에 기반으로 하는 최소 넓이로써, 현실적으로 가능한 넓게 만들어져야 한다.

인쇄된 모든 회로판들은 한쪽 면에 고정된 구성 요소들의 다수가 “유리 에폭시” 타입이어야 한다. 만약 구성 밀도 또는 공간 제약에 의해 요구된다면, 전도하는 구리 라미네이트는 양쪽 면에 존재할 수 있다. 이러한 경우들에서, 구멍을 통해 도금된 것들은 서로 연결하기 위해 기관들의 요구 사항과 패킹 전기 회로 사양인 IPC-D-320에 부합하거나 동등하게 승인 받아야 한다. 구리 호일 라미네이트는 보드에 단단하게 부착되어야 하고, 납땜 인두가 열을 받았을 때 그 온도와 껍질 벗겨짐(peeling)에 견뎌야 한다. 런 스페이싱(run spacing)은 MIL-STD-275의 최근 수정본에 확실히 부합하거나 또는 동일하게 승인 받아야 한다. 회로판 소재는 MIL-S-13949/4 타입 GF (NEMA Grade FR4)의 최근 수정본 요구 사항들에 준해야 하거나 최소 0.0625 인치의 두께와 동일해야 한다.

인쇄된 각각의 회로판은 부품 또는 모델 넘버, 시리얼 넘버로 확인이 가능해야 한다. 보드의 부품 면은 시스템 도식에 일관되는 부품 참고사항들과 수리가 요구되거나 보드의 문제를 해결하도록 요구될 수 있는 다른 정보들에 맞게 인쇄되어야 한다. 수리소에서의 사용에 적합한 방식으로 이 정보를 제공하는 대체 가능한 방법은 승인을 위해서 엔지니어에게 제출 될 수도 있다. 부품 또는 보드의 배선 면들은 캐패시터의 양극성과 모든 트랜지스터와 사이리스터의 두 개의 심(lead)을 나타내기 위해서 표시되어야 한다. 다이오드 양극성은 양극과 음극의 상징으로 표시되어야 한다.

집적회로와 다른 멀티-터미널 장치들은 적절한 키잉과 삽입을 나타내기 위해서 삽입된 부품과 함께 보드 위에 시각적으로 지표 마크를 가져야 한다; 라인 패키지 내의 원형 패키지 위의 1핀 번호와 듀얼 위의 첫 번째 핀 또한 확인 가능해야 한다. 모든 장비들은 충격에 반복되는 노출과 철도 차량 환경에 접하게 되는 진동에 견딜 수 있는 방식으로 보드에 단단히 조여져야 한다. 공간 부족으로 인한 어려움 없이 테스트, 제거 그리고 교체가 가능 할 수 있도록 부품들 간에 충분한 간격이 제공되어야 한다. 큰 부품들은 납땜 연결 외에도 지원되어야 한다. 파워 레지스터는 레지스터 몸체가 접촉, 변색 또는 보드에 손상을 입히지 않도록 고립되어(멀리 떨어져서) 고정되어야 한다.

회로(in-circuit)와 중앙 프로세서 유닛(CPU)에 재 프로그램 되지 못하도록 프로그램 된 읽기 전용 메모리(PROM)와 EPROM는 소켓에 고정되어야 한다. 게다가 이것들은 타이-랩을 사용하는 것과 같은 방법으로, 기계적 절제가 되어야 한다. 또한 이 요구 사항은 엔지니어에 의해 승인 받지 않는 한, VLSI “걸윙식(gull wing)” 배치가 아닌 패키지 당 28개의 핀보다 많게 다른 모든 집적회로에 적용되어야 한다. 소켓들은 MIL-S-83502와 MIL-S-83734에 준수하거나 장치에 적용되도록 동일하게 승인 받아야 한다.

몸체들은 디알릴프탈레이트(diallyl phthalate), TEF 테플론(TFE Teflon) 또는 엔지니어에 의해 승인 받은 것과 유사한 물질로 몰드 되어야 한다. 접촉은 베릴륨 구리로 제작 되고, 집적 회로 핀으로 접촉되는 부분에서 최소 0.00005 인치의 낮은 스트레스 니켈 이상인 최소 0.00003 인치의 금으로 도금되어야 하며, 4지(four-finger) 내부 접촉 구성으로 정밀 공작되어야 한다. 입증된 다른 서비스 디자인들은 엔지니어의 승인을 요청 받을 수도 있다.

조립되어진 인쇄된 회로판의 양쪽 면 모두 절연으로 코팅되어야 하고, 붓으로 도포하는 용액으로 쉽게 제거될 수 있는 보호 코팅으로 코팅되어야 한다. 코팅 용액은 보드에 고정된 부품들에 안 좋은 영향을 끼쳐서는 안되며, 반드시 엔지니어에 의해 승인 받아야 한다. 코팅 물질은 MIL-I-46058에 따라야 하거나 동일하게 승인 받아야 한다.

잘못된 소켓 삽입을 방지하기 위해, 공급(provisions)은 “키잉”을 위해서 모든 인쇄된 플러그-인 회로판 위에 만들어져야 한다. 특정 회로 위치를 위한 표준 규격 회로판을 설정하는데 쓰이는 모든 배선들, 끈 그리고 기능적으로 비슷한 장치들은 영구적으로 부착되거나, 접근하기 위해서 필요한 수공구들을 위치시켜야 한다. 그리고 회로판은 특정 위치에 입력되어야 한다. 여분의 멀티-사용 회로판은 사용되지 않거나 입력되지 않은 상태로 공급될 수도 있다. 문서는 회로판이 사용되는 각각의 위치에 설정하고 입력하기 위해서 모든 정보를 제공해야 한다. 문, 추진, 브레이크와 같은 기본적 안전 컨트롤 시스템 내의 모든 회로판들, 또는 만약 차량이 카드가 제거된 상태로 작동할 경우 안전하지 못한 작동을 유발할 수 있는 또 다른 시스템들은 안전 회로를 통하여 망가진 차량에 연결되어야 한다.

인쇄된 회로판 커넥터는 튼튼해야 하며, 철도 차량 적용에 있어서 성공적인 서비스와 함께 two-part 형식의 높은 안정성을 가져야 한다. 커넥터 접촉 부분은 최소 0.00005 인치의 낮은 스트레스 니켈 이상인 최소 0.00003 인치의 금으로 도금되어야 한다. 주석 도금 접촉은 만약 동일하게 장기간 안정성을 보여준다면 사용될 수도 있다. 최근 수정본인 MIL-C-55302에 준수하고 위와 같이 접촉들을 도금한 커넥터는 사양 요구 사항에 준하도록 고려된다.

배선 랩(wrap) 연결은 회로 뒤판 위치에 승인된 것을 제외하고 사용되지 말아야 한다. 승인은 철도 차량 적용에 있어 이전 실적 입증에 근거를 둘 것이다. 리본(평평한) 케이블과 이 케이블들의 커넥터들은 철도 차량 적용에 있어서 문서로 된 성공적 서비스 이력이 엔지니어에게 입증되는 경우에만 허용될 것이다. 대체 가능한 물질들은 엔지니어에 의해 승인 받기 위해서 특정 적용을 요청할 수도 있다.

테스트 포인트들은 모듈과 인쇄된 회로판 위에 알맞은 위치에 제공되어야 한다. 예외는 엔지니어의 승인과 함께 만들어질 수도 있다. 부정적 리턴 테스트 포인트는 제공되어야 한다. 테스트 포인트들은 표준 규격 오실로스코프 조사 클립을 수용하는데 있어 허용하기 위해서, 충분한 간격과 함께 터렛 돌출부(turret lug)이어야 하며 알맞은 표시들에 의해 확인되어야 한다.

인쇄된 회로판들과 모듈들은 키퍼 바 또는 승인 받은 다른 것들을 사용하여 긍정적으로 유지되어야 한다. 그리고 한 면에 7 인치 이상의 인쇄된 회로판 측정은 보드 플렉싱(board flexing)을 최소화 하고 회로판 유지와 회로판을 다루는 동안에 부품들을 보호하기 위해서 사이드 레일 또는 강화한 바(bar)들과 함께 장비를 갖춰야 한다.

인쇄된 회로판들은 길이에 있어서 9/14 인치를 초과해서는 안되며 면적에 있어서 126 평방 인치를 초과해서는 안 된다. 인쇄된 회로판에 고정된 각각의 랙(rack)은 보드 제거를 돕기 위해서 배출기 또는 손잡이에 잘 맞아야 한다. 회로판 카드 랙과 각 보드의 모서리, 또는 카드 배출기는 랙 이내에 회로판 위치를 확인하기 위하여 상응하는 넘버들로 라벨이 붙어야 한다.

인쇄된 회로판 증량제(각 타입의 50 세트)들은 계약자에 의해 회로판에 고정된 모든 랙을 제공되어야 한다. 계약자는 전기회로망의 매우 중요한 위치에서의 파형들과 전압들을 포함한 유지 매뉴얼에 있는 각 보드에 대한 세부화 된 유지와 벤치 테스트 고장 수리 절차들을 제공해야 한다.

수리가 불가능 하거나 “쓰고 버리는” 회로판들은 엔지니어의 승인에 의해서만 제공될 수도 있다. 승인을 위해서 이 요구를 만드는데 있어서, 계약자는 이 접근의 SEPTA에 대한 이점에 집중해야 한다. 수리 불가능한 회로판의 사용이 인정될 경우, 수리의 부족함을 보상하기 위해서 계약자는 SEPTA에게 이 계약 하에 제공된 married pair의 수만큼 곱해진 하나의 married pair의 장비에 고용된 15%와 동등한 수, 또는 20년 동안 예측 된 불량 수에 안분 비례된 품질 보증 기간을 통한 불량 비율에 의해 결정된 퍼센티지와 동등한 수의 각 타입의 여분의 회로판을 제공해야 한다.

16.13.4 전파 방해(혼선)와 과도적 억제(transient suppression)

모든 전기 장치들과 배선은 추진의 작동과 브레이킹 시스템, 열차 라디오, 장내 방송 그리고 또 다른 주파수 감지 시스템에 있어서 전파 방해를 피하기 위하여, 조심스럽게 계획되어야 하고 선택되어야 한다. 이것은 좋은 디자인 표준 규격에 의해 요구되는 것으로써, 전파 방해의 가능성을 피하기 위해, 쉴드 된(shielded) 케이블, 초크, 필터, 캐패시터들의 사용을 포함해야 한다. 적절한 전압의 과도적 억제는 반도체 장치들과 연관되어 있는 판넬과 회로망의 보호를 제공해야 한다. 저전압 회로들은 엔지니어에 의해 승인 받지 않는 한, 1.5 줄을 견뎌야 한다.

발생하는 EMI 배출 장치들은 그것들의 패키지 부분 내에 EMI 배출을 포함하도록 설계되어야 한다. 억제기는 과도적 전환을 최소화 하기 위해서 모든 유도장치들에 걸쳐 포함되어야 한다. 모든 억제 장치들은 계획된 점검 이전에 교체를 요구하지 않고, 서비스에 있어서 예상되는 작동의 순환의 수를 위해, 연결된 회로 안에서 사용 가능한 에너지의 양을 흡수할 수 있는 능력을 기반으로 선택되어야 한다. 모든 자석 밸브들과 계전기/접촉기 코일들은 환류 다이오드 또는 금속 산화물 배리스터 전압 급등 억제를 가져야 한다. 또는 다른 억제는 실행 악화라는 결과들의 경우를 제외하고 의미한다. 코일 억제 장치는 물리적으로 코일 위 또는 가능한 코일 가까이에 위치해야 한다. (가급적이면 직접적으로 코일 터미널에). 가능한 어느 곳이든, 과도 억제는 소스에 있어야 한다.

16.14 마이크로프로세서 시스템과 소프트웨어

16.14.1 종합 일반

테스트 부분으로 제공되는 마이크로프로세서-제어 인텔리전트 시스템 내에서 상주하거나, 후처리-다운로드 데이터 분석과 과정의 목적을 위해 제공되는, 또는 트레이닝 기술 내에 결합된, 이 계약 하에 제공되는 모든 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어는 이 항목에서 제공되는 요구 사항들을 조건으로 한다. 모든 하드웨어와 소프트웨어는 49 CFR Part 238.105에 부합하는 SEPTA의 소프트웨어 안전 계획 요구 사항들에 따라야 한다. 운전실 신호 시스템은 엔지니어에 의해 승인을 받지 않는 한, IEEE 표준 규격 1483-2000(Standard for Verification of Vital Functions in Processor-Based Systems Used in Rail Transit Control)의 요구 사항들을 준수해야 한다.

하드웨어와 소프트웨어 요구 사항들은 하드웨어 또는 소프트웨어가 이 계약에 있어서 주문에 의해서 설계되거나 적용되는 정도에 따른다. “상업적으로 가능한” 컴퓨터 시스템 또는 소프트웨어는 소매와 도매를 통해서 미국에서도 손쉽게 사용 가능해야 하며, 문서와 이 항목의 트레이닝 요구 사항들을 조건으로 한다. “비상업적으로 가능한” 하드웨어, 소프트웨어 그리고 상업적으로 가능한 단일 회로판들은 디자인, 문서 그리고 이 항목의 트레이닝 요구 사항들 모두를 조건으로 해야 한다. 산업 표준 규격에 대한 모든 참고 사항들은 작업착수 지시서(NPT) 당시의 최신호를 참고해야 한다.

휴대용이던 아니던(랩탑과 사무용 개인 컴퓨터 외에), 이 계약 하에 제공된 모든 컴퓨터들 그리고 모든 마이크로프로세서 하드웨어는 미국의 소매 또는 도매 아울렛을 통해 15년 동안 손쉽게 사용 가능해야 하거나, 별도로 15년 공급이 제공되어야 한다. 그것들은 국내 제조업자들이 승인한 것이어야 한다. 만약 15년 동안 사용 가능하지 않다면 이것들은 부품 교체가 지원되어야 하거나, 계약자에 의해 확인 가능한 교체들로써 호환 할 수 있는 Form/Fit/Function 직접 교체들로 교체할 수 있어야 한다.

계약자는 SEPTA가 15년 이내에 비상업적으로 사용 가능해지게 되는 경우에 다른 제조업자들에 의해 만들어진 하드웨어를 사용할 수 있게 하기 위하여, 하드웨어에 기반하는 마이크로프로세서를 기탁계정으로 조립할 수 있도록 필요한 모든 문서들을 보장해야 한다(도식, 도표, 인터페이스 요구 사항, 인쇄된 회로판 도판, 펌웨어, 사용자 구성 요소 디자인, 소프트웨어, 문서 등). 이 계약 하에 인도되거나 개발된 하드웨어, 소프트웨어, 데이터 저장소 그리고 펌웨어는 윤년 계산을 포함하여 수세기 로부터, 까지, 사이에 데이터(계산, 비교, 시퀀싱을 포함하지만 여기에만 제한되지 않음)를 처리할 수 있어야 한다.

날짜 데이터 처리는 SEPTA에서의 작동 시에 하드웨어, 소프트웨어, 데이터 저장소 또는 펌웨어로부터 비정상적인 종료 또는 효력이 없거나 부적절한 결과들을 경험하지 않아야 한다. 각각의 하드웨어, 소프트웨어, 데이터 저장소 또는 펌웨어의 날짜 데이터 인터페이스는 연도의 네 자리 숫자의 형식을 지원해야만 한다. 차량 내 모든 하위 시스템에 사용 된 모든 날짜/시간 스탬프들은 하나의 소스로 동시에 작동해야 한다.

16.14.2 마이크로프로세서 표준 규격

컨트롤 시스템에 기반하는 마이크로프로세서는 컨트롤 시스템 산업에서 폭 넓게 사용되는 인정 받는 마이크로프로세서에 기초해야 한다. 그것들은 다양한 소프트웨어 개발 언어와 인텔 80XXX 장치 계열에 사용 가능한 비슷한 진단 프로그램에 의해 지원되어야 한다. 계약자는 멀티-프로세서 버스 아키텍쳐 사용을 선택해야 하고, 그 아키텍쳐는 인텔 멀티버스, 모토로라 VME 또는 산업적 처리 컨트롤 장비에 있어서 폭 넓게 사용되는 유사한 버스에 기초해야 한다. 대체 가능한 버스 구조들은 엔지니어의 검토를 제출할 수도 있다.

소프트웨어 업그레이드는 PTU(Portable Test Unit)에 대해 패스워드로 보호되는 기능을 사용하면서 실행되어야 한다. 프로그램 코드와 정해진 날짜는 PROM 또는 EPROM에 저장되어야 한다. 고정 또는 다이나믹 RAM / EEPROM은 임시 데이터 저장소로 사용될 수도 있다. 모든 EPROM 윈도우즈는 UV 지우기 파장에서 불투명한 라벨들로 덮여야 한다.

배터리 역 이행 시킨 RAM(Battery-backed RAM)은 오직 결함 정보를 저장하는데만 사용될 수도 있다. 배터리들은 충전 없이 최소 6개월 동안 데이터를 보유하도록 사이즈가 정해져야 하고, 누출이 다른 컨트롤 시스템 부품들에 손상을 입힐 수 없도록 위치되어야 한다. 배터리 수명은 타입에 상관 없이 5년 미만이면 안 된다. 스탠바이 또는 백업 배터리를 사용하는 모든 시스템들은 배터리가 다음 차량의 주기적 유지 순환에서 교체될 수 있을 때까지 그 기능을 실행할 수 있도록 계속될 수 있는 배터리 교체의 필요성을 알려야 한다. “배터리 적음” 상태는 시스템과 차량에 단계 진단 시스템들이 제공되어야 한다. 계약자는 차량 최종 조립의 완성 당시에 설치 스티커의 날짜와 함께 각 차량 내에 모든 배터리의 새로운 세트를 설치해야 한다.

하드웨어는 하드웨어 변경 없이 프로그램 확장을 허용하도록 설계되어야 한다. 설치된 소프트웨어의 메모리 필요는 중요한 디자인 검토(Critical Design Review)에서 설치된 메모리 용량의 50% 이상을 사용해서는 안 된다. 이 요구사항은 개별적으로 설치된 메모리(EPROM, EEPROM, Flash PROM 또는 다른 타입이라고 해도)의 각 타입에 적용 된다. 피크 처리 시간 요청은 사용 가능한 프로세서 용량의 75%(50% 권장) 이상이면 안 된다. 하드웨어는 그 양이 오버롤 시스템 디자인에 의해 고정된 주요 출력 드라이버를 제외 하고, 시스템 내에 사용되는 각 타입의 여분의 입력과 출력 채널을 포함해야 한다. (예, 견인 모터 반도체와 행선지 표시 글자 드라이버). 게다가, 아키텍쳐와 조립 구조는 추가적인 I/O 하드웨어의 설치를 허용해야 한다.

16.14.3 소프트웨어

소프트웨어는 고급 또는 저급 언어로 쓰여질 수도 있다. 언어, 그리고 선택된 마이크로프로세서 시스템에 대한 그 언어의 이행은 언제나 상업적으로 업무와 관련된 안전성에 가장 높은 우선권을 할당해야 한다.  소프트웨어는 아래와 같은 기본적 기능들을 실행해야 한다.

1) 특정 실행이 실행되도록 하는 컨트롤 제도를 실행하시오;

2) 불안전하고 잘못되거나 알려지지 않은 상태 또는 상태의 결합에 대한 모든 입력을 모니터 하시오;

3) 가장 짧은 시간 내에 불안전하거나 손상 입은 모든 상태들을 발견하고 개선하기 위하여 충분한 비율로써 실시간으로 모든 입력 상태를 샘플화하시오. 샘플링 비율과 프로그램 실행 시간은 컨트롤 시스템이 불안전하거나 손상 입은 상태들에 응답하는 제한적 요인이 아니어야 한다;

4) 입력 상태의 모든 결합에 상관 없이 안전한 단계들을 위한 모든 출력 명령을 제한하시오;

5) 자가 진단 루틴들을 실행하고 제 시간에, 안전하게, 그리고 예상대로 발견 된 결함들에 응답하시오;

6) 전원이 들어오거나, 전력 방해로부터 회복할 때에는 안전하고 예상대로 대답하시오. 임시 저장을 방해할 것 같은 모든 전력 방해들은 발견되어야 하고, 시스템이 영향 받은 모든 루틴들과 임시 데이터를 재초기화 하도록 야기해야 한다. 전력 방해의 발견은 하드웨어에 의한 것일 수도 있다.

7) 모든 입력, 출력 그리고 외부 진단 장비에 의한 내부 상태들의 질의(질문)를 통해서 허용하시오. 모든 변수 이름들이 코드 부문에 대한 입력과 출력으로써 보여지는 경우에는 소프트웨어 계통도가 제공되어야 하며, 각 부문에 대한 기능은 설명된다.

8) 소프트웨어 수정 단계를 디스플레이 하시오.

계약자는 모든 하위 시스템에서 발생되거나 전송, 또는 처리되는 모든 거짓 정보에 책임을 져야 하며, 합리적인 시간에 수정할 수 있는 해결책을 제공해야 한다. 소프트웨어 버전 넘버들은 펌웨어 코드 내에 포함되어야 하며, PTU에 이용 가능해야 한다.

16.14.4 분리와 인터페이싱

컨트롤 시스템은 차량 배터리 시스템으로부터 작동되는 트랜스포머 분리형, 파워 공급 장치들에 의해 전원을 공급받아야 한다. 파워 공급 전압을 포함하는 모든 컨트롤 시스템 입력과 출력 신호들은 분리 버퍼들을 통하여야 한다. 버퍼들은 다음과 같아야 한다:

1) 과전압, 저전압, 과도 현상, 쇼트 그리고 개방에 의한 손상으로부터 컨트롤 시스템을 보호하고 분리하시오.

2) 필요한 전압 변형을 실행하시오.

3) 소음과 원하지 않는 신호들을 제거하시오.

4) 초과적 프로세서 타임을 요구하는 신호들을 제한하고, 선처리 하며, 구별하고 포맷하시오.

230 볼트 또는 위와 같은 장치들에 근접한 위치들로부터 오는 신호들은 전기를 발생 시키며 분리되거나, 만약 신호가 고 전압 단계로 상승하게 된다면 논리 손상을 예방하는 또 다른 승인 받은 보호 방법을 사용해야 한다.

16.14.5 프로그래밍

마이크로 컴퓨터 프로그래밍은 엔지니어의 검토를 조건으로 하는 두 가지의 분류로 나뉘어야 한다. 첫 번째 분류는 독립적 적용 프로그램이어야 하며 컨트롤되는 하위 시스템의 내재하는 부품으로 고려될 수 있다. 의존적 적용인 두 번째 분류는 차량의 작동과 컨트롤에 대해서 명확하게 기록된 모든 프로그램들을 포함해야 한다.

독립적 적용 프로그램들은 마찰 브레이크인 ATC와 같은 안전 관련 시스템인 인버터 또는 쵸퍼 컨트롤러를 포함해야 하며, 엔지니어에 의해서 검토된 다른 기능들을 포함해야 한다. 이러한 프로그램들은 모든 차량 시스템과 하위 시스템과 함께 인터페이스의 기능적 묘사인 모든 I/O 기능의 식별과 묘사와 모든 결함들에 응답하는 차량의 안전 작동을 확인하도록 요청 받은 모든 정보들에 의해서 기록되어야 한다. 이러한 프로그램의 소스 코드는 계약자에 의해서 보유될 수도 있지만, 16.14.6 항목에 명시된 것과 같이 반드시 모든 문서가 공급되어야 한다.

의존적 적용 프로그램들은 차량 논리, 하위 시스템 통합, 의존적 프로그램의 적용에 관련된 결함과 진단 루틴들을 포함해야 한다. 이러한 프로그램들은 대게 적용 요구 사항들에 부합하도록 잘 맞추어 진다. 계약자는 SEPTA가 미래 날짜에서 이 프로그램들의 요소들을 변화할 필요성을 가질 수도 있음을 인식해야 하며, SEPTA에게 계약자의 도움 없이도 이 차량 소프트웨어를 고치기 위한 충분한 정보를 제공해야 한다.

의존적 적용 프로그램들은 C+ 또는 PL/M과 같은 고급 언어로 프로그램 되어야 한다. 언어, 그리고 선택된 마이크로프로세서 시스템에 대한 언어의 이행은 상업적으로 영어로 가능해야 한다. 모든 언어들과 작동 시스템들은 수용 가능한 고객층(광범위한 사용)을 가져야 하며, 엔지니어에 의해서 승인 받아야 한다. PTU와 다른 테스트 장비들의 이러한 점을 포함하는 모든 작동 시스템들은 공통 언어로 통신이 가능해야 한다. 사용된 컴파일러는 상업적으로 이용 가능 해야 한다. 소유권이 있는 컴파일러는 사용되어서는 안 된다. 독립적 적용 프로그램의 편집은 IBM-호환 가능 컴퓨터에서 실행되어야 한다. 소스 코드와 링킹, 로케이팅, 그리고 16 진법 또는 2진법으로 실행 가능한 코드로의 전환을 필요로 하는 모든 파일들은 50번째 생산 차량의 납기일까지 SEPTA에 CD-ROM으로 공급되어야 한다.

16.14.6 문서

비상업적으로 이용 가능한 소프트웨어를 위해서, 소스 코드를 포함하는 완벽하고 정확한 소프트웨어 문서는 계약자에 의해 엔지니어의 승인이 제출되어야 한다. 충분한 문서는 엔지니어가 완전히 이해하고, 설치될 소프트웨어 장비의 작동을 분석하도록 허용이 제공되어야 한다; 그리고 SEPTA가 문제를 바로 잡고, 변화 요구 사항들을 받아들이며, 특징들을 추가하고 새로운 하드웨어 플랫폼으로 복사하도록 소프트웨어를 유지하고 수정이 가능해야 한다.

계약자는 엔지니어의 승인을 조건으로 하는 프로젝트에 대한 단일 소프트웨어 문서 방법론을 규정해야 하며, 모든 하위계약자들은 그 규정을 준수하도록 요구되어야 한다. 만약 CASE(Computer Aided Software Engineering) 도구가 자동적으로 문서를 만들어내는 경우에 사용된다면, 그 도구들은 계약자의 문서 방법론에 일치해야 한다. 계약자는 엔지니어가 문서 방법론을 이해하도록 서술한 것을 제공해야 한다. 전문적 CASE 도구에 대한 소프트웨어 문서 트레이닝은 정규적인 트레이닝 프로그램 내에 포함되어야 한다.

비상업적으로 이용 가능한 소프트웨어에 대한 문서는 엔지니어의 승인을 조건으로 하는 두 카테고리로 나뉘어야 한다. 특정-적용 소프트웨어(이 계약에 있어서 명확하게 개발되고 수용된, 또는 다른 적용에도 사용하도록 계획되어 새로이 개발된 소프트웨어)는 이 기술 사양의 요구 사항에 따라 완전히 기록되어야 한다. 기존의 실적이 입증된 설계인 독립적 적용 소프트웨어(다양한 적용에 사용되는 고정 시스템 소프트웨어(예, 작동 시스템) 또는 교체 가능한 부품으로 압축된 소프트웨어(예, 인텔리전트 파워 모듈))는 엔지니어에 의해 승인 받은 것처럼 특정 사양 요구 사항들로부터 면제될 수도 있다.

16.14.7 에스크로 계정

SEPTA에게 제출하는 대신에, 제 삼자 에스크로 계정에서 특허가 있는 소스 코드 또는 컴파일러와 같은 소프트웨어 디자인 문서의 세부 사항들의 순위는 엔지니어의 승인을 조건으로 하여 엔지니어가 전체적 시스템 실행을 평가할 수 있게 충분한 소프트웨어 정보가 허용될 수도 있다(승인 받은 검토자에게 제출되거나 보여질 수도 있다). 계약자는 소프트웨어 에스크로 된 모든 소프트웨어에 대한 에스크로 검증 실험을 지휘해야 한다. 최소한, 이 테스트들은 모든 소프트웨어와 개발 중인 도구들이 컴파일하고, 링크하며 또는 펌웨어, 목적 코드, P-코드, 실행 코드를 발생시키는 것을 에스크로 해왔다는 것을 증명해야 한다.

또는 차량 시스템에서 작동하도록 요청 받은 것은 무엇이든지 또는 휴대 가능한 테스트 장비나 계약자 또는 하위 계약자에 의해 제공된 다른 소프트웨어 기반 시스템을 증명해야 한다. 만약 계약자 또는 하위 계약자가 더 이상 계약을 하지 않거나 그 제품을 지원하지 않고, 설계에 대한 권리들을 다른 독립체에게 이전하지 않는다면, 또는 독립적인 제 삼자의 평가에 기반해서, 만약 계약자 또는 하위 공급자가 더 이상 그 제품에 합리적인 가격으로 지원하지 않는다면, 에스크로된 소프트웨어 설계, 문서 세부 사항들, 소스 코드 등은 SEPTA가 스스로 사용할 수 있도록 만들어져야 한다. SEPTA는 차량의 수명을 위해서 차량들을 작동하거나 유지하도록 요청된 모든 소프트웨어를 사용하고 유지하는데 있어서 무료 라이선스를 보장받아야 한다.

16.14.8 비상업적으로 이용 가능한 소프트웨어

비상업적으로 이용 가능한 소프트웨어를 위하여, 계약자는 ANSI/IEEE 표준 규격 730에 따라 SQAP(Software Quality Assurance Plan)가 엔지니어의 승인에 의해 제출되어야 한다. 이 계획은 다음과 같은 문서들의 제출과 승인을 포함해야 한다.

a) 시스템 기능적 묘사

b) ANSI/IEEE 표준 규격 830에 따른, 소프트웨어 요구 사항 사양서(SRS)

c) ANSI/IEEE 표준 규격 1016에 따른, 소프트웨어 디자인 묘사(SDD)

d) 소프트웨어 검증과 유효 검사 계획(SVVP)

e) 소프트웨어 검증과 유효 검사 보고(SVVR)

f) 소프트웨어 환경 설정 운영 계획(SCMP)

g) 사용자 문서

SFD는 예외로, 이 문서들은 ANSI/IEEE 표준 규격 730에 의해 요청된 것들이다. 게다가, 최종 SDD는 모든 레벨에서 레벨 6까지를 통한 “컴퓨터 소프트웨어 매뉴얼에 대한 설명서”인 ATA(Air Transport Association of America) 설명서 102번에 의해 요청된 세부 사항들을 포함해야 한다. ATA No.102에 정의된 레벨들은 오직 정보를 위해 아래에 요약 되었다.

Level 1 : 컴퓨터 묘사와 작동

Level 2 : 소프트웨어 아키텍쳐, 기본 프로그램, 기능

Level 3 : 세부화 된 정보 흐름

Level 4 : 주석이 달린 컴파일러/조립 리스트

Level 5 : 세부화 된 메모리 맵과 리스트

Level 6 : 입력/출력 포트 맵

원본의 승인 후에, 소프트웨어로의 변화들은 이행 이전에 엔지니어의 승인이 형식적으로 제출되어야 한다. 소프트웨어 문서는 소프트웨어의 변화와 동시에 수정되어야 한다. 모든 소프트웨어는 3.5 인치 IBM-호환 가능 디스켓 또는 CD-ROM으로 SEPTA에게 제공되어야 하고, 50번째 생산 차량에 의해 인도되어야 한다.

16.14.9 상업적으로 이용 가능한 소프트웨어

이 계약 하에 제공된 몇몇의 소프트웨어는 폭 넓은 사용자들에게 상업적으로 이용 가능해야 한다. 예시들은 칩 제조업자들에 의해 제공된 작동 시스템과 사이드웨이 (오프 더 카) 결함 분석을 위한 데이터 베이스 소프트웨어를 포함해야 한다. 계약자는 일반 대중에게 상업적으로 이용 가능한 엔지니어의 승인을 받은 소프트웨어의 리스트를 제출해야 한다. 상업적으로 이용 가능한 소프트웨어에 대해서는, 소프트웨어 문서 요구 사항들이 원본 데이터 저장/전송 미디어 (CD-Rom 또는 디스켓), 기능면과 사용상의 세부 사항들, 모든 제공자 매뉴얼 그리고 차량 수명을 위한 SEPTA 사용에 대해 요구된 모든 라이센스들에 나열되어야 한다. 계약자는 트레이닝 프로그램의 일부분으로써, 어떻게 소프트웨어가 특정 상황에서 사용되는지에 관한 트레이닝을 포함하고 있어야 한다.

16.14.10 환경 설정 컨트롤

계약자는 전체 무리와 최종 차량에 대한 보증 기간의 만료가 수용될 때까지 트래킹 소프트웨어가 SEPTA의 소유물인 차량에서 변하는 것을 위해 환경 설정 컨트롤 계획을 개발해야 한다. 이 계획은 엔지니어에 의해 승인 받아야 하고 계약자의 SCMP에 포함될 수도 있다. 이것은 계약자가 하드웨어의 환경 설정 컨트롤에 접근하는 것에 일치해야 하며 유사한 승인과 테스트들을 요구해야 한다. 이름은 소프트웨어가 설치된 장비를 확인할 수 있어야 한다. 소프트웨어로의 모든 변화는 버전의 번호와 날짜 업데이트가 반영되어야 한다.

16.14.11 소프트웨어 유지

SETPA는 소프트웨어 수정을 실행하는 권리를 보유한다. 이 프로젝트에 대한 모든 소프트웨어는 위와 같이 명시된 것을 제외하고는 모든 소프트웨어와 제공자에 의해 사용된 소프트웨어 개발 도구들의 동일한 버전을 포함해 CD-ROM 또는 디스켓으로 엔지니어에게 인도되어야 한다. 계약자는 소프트웨어 워크스테이션의 총 합을 제공해야 한다. 장비의 전체 수는 컴파일러, 어셈블러, 링커, 인-서킷 에뮬레이터 그리고 소프트웨어 개발에 사용된 다른 도구들 모두를 포함해야 한다. 관련된 모든 매뉴얼들은 제공되어야 한다. 개발 시스템은 소프트웨어 수정과, 그리고 기내 진단 장비와 제한되지 않은 PTU, DTE를 포함하는 모든 오프-카 지원 장비에 관련된 이 프로젝트를 위해 모든 철도 적용 관련 소프트웨어의 테스트들을 허용해야 한다.

소프트웨어 개발/수정 도구들의 완전한 만료는 만약 요구된다면, 합격 판정 시험 기간 동안에 소프트웨어 수정이 현장에서 만들어질 수 있도록 인도되어야 한다. 패스워드 보호는 예를 들어, 문, ATC, 추진, 마찰 브레이크와 같은 중요한 소프트웨어의 안전성에 대해 수정을 제공해야 한다. PROM 재프로그래밍 장비는 SEPTA의 유지 필요성을 지원하기에 충분한 비율로 PROM에 재프로그래밍 하는 것을 허용해야 한다.

워크스테이션과 소프트웨어 문서 장비는 전체 차량 FAI의 부분으로써 그 기능을 실행하기 위해 인도되고 설명되며 입증된다. 입증은 워크스테이션, 소스 코드 파일 그리고 프로그램 파일들을 생성하기 위해 필기된 설명서를 사용하여 SEPTA 인사과에서 실시한다. 그 설명서는 반드시 시스템의 장비 내에 저장된 프로그램들과 일치해야 한다.

16.14.12 휴대 가능한 테스트 유닛(PTU) 소프트웨어

테스트 컴퓨터에 상주하는 주문 제작한 소프트웨어(커스텀 소프트웨어)에 대해서는, SEPTA가 차량 수명을 위해 이 계약의 승인 받은 목적에 대해서 그 소프트웨어를 사용하고 카피하는 무료 라이센스를 받는다. 라이선스들은 특정 하드웨어 시리얼 넘버에 링크되지 않아야 한다. 게다가, 위와 같이 완전한 휴대 가능 인터페이스 장비 소프트웨어 문서는 공급되어야 한다. PTU에 사용되는 작동 시스템은 가장 최신이어야 하고, 설계와 개발 당시에 사용자에게 친숙한 시스템이어야 한다. 시스템은 마이크로소프트 윈도우에 기초해야 하는 것이 기대되는 반면에, 기술의 발달은 최고의 선택이 되는 것으로부터는 이것을 불가능하게 할 수도 있다. 그런 이유로, 사용될 시스템의 식별은 설계 검토 당시 엔지니어에 의해서 만들어질 것이다.

16.15 전기 장치

16.15.1 접촉기와 계전기

사용된 모든 접촉기와 계전기들은 전류-브레이킹 장치들에 대한 IEC 권장 사항 77번(IEC Recommendation Number 77)의 요구 사항들에 부합하거나 초과해야 한다. 각각의 세가지 가능한 로테이션(피치, 편향, 기울기)에서 차량에 고정된 방향으로부터 30도까지의 적절한 기능에 대해 테스트되어야 한다. 모든 고전압 접촉기들은 AC 1000 볼트에 적절해야 한다. 모든 접촉기와 계전기는 위험에 처한 승객, 운전사, 승무원, 차량에 응답하는데 있어서의 결함에 사용되어야 한다. 모든 장치들은 검사, 현장 수리 또는 제거와 교체에 있어서 완벽하게 이용 가능하도록 설치되어야 한다. 장치 하나 당 하나의 접촉에는 최대 두 개의 배선이 있어야 한다.

모든 코일은 저전압 네트워크에 발생하는 과도 현상으로부터 보호하기 위하여 16.13.4 항목에 명시된 것을 따라야 한다. 어떠한 상황에서도 메인 또는 보조 접촉기 팁들은 제조업자의 팁 등급에서 전류 부하를 이송하는 목적으로 병렬로 위치되어야 한다. 설치는 지면과 근처에 있는 다른 모든 전기 장치로부터 떨어진 아크 슈트에 의해 지시 받는 아크 스프레이이어야 한다.

장치들은 철도 차량 서비스에 대해서 사용할 때에 알맞게 튼튼한 방식으로 구성되어야 한다. 먼지가 많은 장소 또는 기류에 있는 이러한 장치들은 적절하게 밀봉된 형식이어야 한다. 릴레이는 공기로 운반되는 먼지의 축적에 의해 영향을 받지 않아야 한다. 메인 팁들이 침전물과 점식을 예방하는 작동으로 만들고 파괴하도록 구성되어야 한다. 불어-끄기 코일들은 요구된 것과 같이 사용되어야 한다. 접촉기 팁과 아크 슈트는 다른 장비들을 옮길 필요 없이 차량에 설치된 접촉기로 즉시 수리하는데 가능해야 한다. 접촉기는 활성화되었는지 전원이 끊겼는지를 알아내는데 시각적인 수단을 포함해야 한다.

사용된 다른 계전기 타입들의 수량은 최소화되어야 한다. 실제 경우, 별도의 도움을 최소화하기 위해 코일과 접촉기의 교환성이 있어야 한다. 두 갈래로 나뉜 접촉기는 테스트 데이터가 요구되지 않는 한, 드라이 서킷 교환 요구 사항 때문에 필요하다면 언제든지 저전압 적용 또는 저전류 교환에서 제공되어야 한다. 시간 지연 계전기는 적용과 관련된 안전을 위해서 입력된 R-C 지연 타입이어야 하며, 다른 적용들을 위한 전자 타입이어야 한다.

역학 또는 공압 시간 지연 장치들은 활용되어서는 안 된다. 액체 상태 전자 타이머는 철도 차량 서비스에서 광범위하고 성공적인 실적이 입증된 품질이어야 한다. 모든 계전기는 정격 접촉 능력에서 적어도 백만개의 전기 작동이 가능해야 한다. 플러그-인 계전기는 전압 등급과 기능에 관련해서 잘못된 설치를 방지하기 위하여 입력되어야 하고, 기계적 규제에 의해 소자들이 보호되어야 한다. 이 규제는 튼튼한 구성에 있어서 필수적이어야 하고, 계전기 설치와 제거에 있어서 특별한 도구 필요 없이 쉽게 배치되어야 한다. 계전기가 제거되었을 때, 규제는 활성화된 전기 회로에 노출될 수도 있는 장치들로 접촉에 관여하지 않아야 한다.

그리고 그 규제는 다른 장치들의 작동으로부터 간섭 받지 않아야 한다. 플러그-인 계전기 베이스는 미터 프로브 사용에 의한 각각의 인터락 테스트를 허용해야 한다. 마그네틱 래취 계전기는 필수적인 역 전류 보호를 가져야 하며, 위치에서 예상되는 진동과 충격에 민감하지 않아야 하며, 진동과 충격 노출을 최소화하도록 지향되어야 한다. 모든 계전기 소켓들은 명확하게 시각적으로 식별이 되어야 한다. 아주 근접하게 6개 또는 그 이상의 계전기를 갖는 모든 위치들은 도움을 주는 로케이터 차트를 가져야 한다. 모든 장치들은 장치 서킷 명칭을 주는 영구적이고 내구성 있는 마킹 스트립을 이용하여 쉽게 식별 되어야 한다. 식별은 와이어 루팅에 의해 어렵지 않아야 한다.

16.15.2 스위치

제공된 모든 스위치는 조달할 수 있는 가장 좋은 품질이어야 하며, 철도 차량 운행 환경에 완벽하게 적합해야 한다. 스위치는 달리 승인 받지 않는 한, 일반적으로 최소 백 개의 라이프 사이클이어야 한다. 모든 스위치의 디자인과 선택은 엔지니어의 검토와 승인을 따라야 한다. 하나의 장치에 있는 모든 단자에는 최소 두 개의 배선이 연결되어야 하며, 각 스위치의 교체가 가능하도록 배선의 충분한 여유가 있어야 한다. 운전실 제어반(콘솔), 컨덕터 도어 컨트롤 스위치 그리고 물에 제한을 받는 모든 스위치들은 엔지니어의 다른 승인을 제외하고는 환경적으로 밀봉되어야 한다.

스위치 접촉은 닫혔을 때 10 밀리앰프로 DC 3.0 볼트에서 0.10 옴의 최소 저항과 50 메가옴의 개방 접촉 저항을 가져야 한다. 스위치들은 유도 부하를 위해서 규정되어야 하고, 은, 금빛 나는 은, 금 도금 접촉 물질을 가져야 하며, 일반적으로 브레이크 전메이크 방식이어야 한다. 스위치 단자들과 연결 지점들은 은 또는 주석 도금이어야 한다.

문 개방을 유발할 수 있는 모든 안전 스위치들은 건조 상태에서 인조 전도 없이 1초 동안 1,500 볼트의 고전압 시험을 견딜 수 있게 설계되어야 한다. 만약 이물질에 의해서 형성되면, 인조 활성을 방지하기 위해서 승인 받은 방식으로 절연된 노출 활성 배선 연결을 가져야 한다. 어떠한 경우에도, 스위치 극은 제조업자에 의해서 주어진 접촉 극 등급에 동일 또는 초과하는 전류를 운반하기 위해서 병렬로 위치되어야 한다.

회전 스위치 방향 또는 기능은 시계방향인 일반 위치로부터의 핸들 움직임이어야 하며, 일반적으로는 12시 방향이어야 한다. 비-회전, 비-버튼 방식 스위치들은 “ON” 일 때 “up” 위치가 수직으로 고정되어야 한다. 이를 위해 이차적 역학 방식은 활용되어서는 안 된다. 스위치들은, 설치 후에 역학 회전으로부터 규제 받을 스위치의 몸체와 같은, “키잉” 기능으로 제공되어야 한다. 스위치들은 교체 할 수 있는 잠금 장치 설치와 스위치 전기 연결 외에, 절단 또는 제거 없이 개별적으로 교체 가능해야 한다. 순간적 접촉 푸시버튼 스위치들은 스위치 상태를 확실하게 표시하도록 제한되어야 한다. 각각의 연속적 작동과 함께 on, off 상태 간에 번갈아 나오는 푸쉬버튼들은 사용되어서는 안 된다.

16.15.3 회로차단기

모든 회로차단기들은 서비스를 위해 완전히 적절한 프레임 사이즈와 함께 튼튼하게 제작된 케이스 장치들이어야 한다. 회로차단기들은 자유 외기 디자인, 방진의 최고의 품질이어야 하고, 습기와 곰팡이에 견디는 케이스와 부품이어야 하며, 철도 차량 서비스 환경에서 충격과 진동에 견딜 수 있어야 한다. 모든 회로차단기의 디자인과 선택은 엔지니어의 검토와 승인을 따라야 한다. 각각의 회로차단기는 TRRIEP 위치, on/off 위치, 모든 핸들 또는 각각의 회로차단기 케이스 위에 영구적인 표시가 있어야 하며, 설치가 쉽게 보여야 한다.

분리된 회로차단기는 각각의 부분 회로, 주요 조립, 기능을 제공한다. 달리 지정되는 것을 제외하고는 하나의 회로차단기는 하나 이상의 회로를 보호해서는 안 된다. 회로차단기 단자는 연결 지점으로써 사용되어서는 안 된다. 모든 회로차단기들은 보호된 회로 내에서 파워 분배를 위해 사용된, 결합된 장비들과 최소 사이즈의 배선 두 가지 모두를 보호하기 위한 전류 등급과 트리핑 타임에 의해서 평가되어야 한다.

회로차단기의 실행은 주변 온도에 의해 영향을 받아서는 안 된다. 각각의 전극은 과부하 보호를 위해 역한시 요소로 이루어진 트립 메커니즘과 쇼트 서킷 보호를 위한 즉각적 마그네틱 요소로 장비되어야 한다. 회로차단기 전극들은 만약 정해진 전압 인터럽트 요구 사항들에 부합할 필요가 있다면 연속하여 연결될 수도 있다. 각각의 회로차단기 전극은 플래시오버를 예방하기 위해서 충분한 아크 소멸 방식으로 장비되어야 한다.

자석-단자 트립 회로 차단기의 지속적 전류 등급은 명시된 서비스의 부하와 타입에 대한 ANSI C37.16에 따라 선택되어야 한다. 모든 자석-단자 트립 회로차단기는 ANSI C 37.13과 ANSI C37.14의 요구사항을 따라야 한다. 회로차단기 전류 등급은 설지 후에 확실하고 영구적으로 눈으로 알아볼 수 있어야 한다. 전기로 작동되는 회로차단기들은 DC 저전압 공급으로부터 작동하도록 처리되어야 한다. 만약 회로차단기가 조명 부하를 교환하는데 사용 된다면, 회로차단기는 “SWD” 업무에 나열된 UL이어야 한다. DC 회로에 활용된 회로차단기들은 테스트되어야 하고 앞에 언급한 적용들을 위해서 규정되어야 한다.

16.15.4 회로차단기 판넬

회로차단기 판넬은 NFPA Specification 70(National Electric Code)의 Article 384를 따르는 승인 받은 안전 “dead front” 타입이어야 한다. 보호된 회로망의 전류가 흐르는 모든 부분은 판넬 또는 거기에 장착된 부속품이나 장치들의 사고적 터치로부터 감전사의 위험을 없애기 위해서 완전히 숨겨져야 한다. 회로차단기들은 “ON” 일 때 “up” 위치와 함께 수직적 위치로 고정되어야 한다. 이를 위해 이차적 역학 방식은 활용되어서는 안 된다. 회로차단기 그룹화 또는 분리는 작동 전압 레벨에 기초하여야 한다.

각 판넬은 완전한 방수, 섬유 유리와 같은 절연 물질 또는 동일하게 승인 받은 것으로 나열되어야 한다. 석면은 사용되어서는 안 된다. 설계된 회로차단기 쪽으로 배선 루팅을 위한 위, 옆, 바닥을 따라 배선 홈통이 제공되어야 한다. 판넬 커버는 유지와 수리가 지연되지 않게 쉬운 제거를 위해서 설정되어야 한다. 모든 회로차단기들은 개별적으로 교체가 가능해야 한다.

16.15.5 퓨즈

퓨즈에 의해서 실행되는 회로 보호 기능은 일반적으로 적절하게 규정된 회로차단기의 사용에 의해서 실행되어야 한다. 퓨즈는 이 기술사양서에서 특별하게 필요로 하는 곳 또는 기술적으로 실현 가능하지 않은 회로차단기가 사용되는 곳에만 사용되어야 한다. 사용된 모든 퓨즈는 몇 개의 US 소스로부터 상업적으로 사용 가능한 스탠다드 카다로그 아이템이어야 한다. 모든 퓨즈 홀더는 쉽게 접근이 가능해야 하고 양쪽 끝에 퓨즈 유지 장치를 포함해야 한다. 각각의 퓨즈 타입과 등급은 퓨즈 자체에 명확하고 영구적으로 마크되어야 하고 퓨즈 홀더에 근접해야 한다. 가능하다면 리젝션(거부) 러그 또는 다른 방법들은 과용단을 예방하기 위해서 사용되어야 한다. 에어 갭과 크리피지 거리는 적용에 적절해야 한다. 융단 지시기는 제공되어야 한다. 보호된 회로망의 전류가 흐르는 모든 부분은 판넬 또는 거기에 장착된 부속품이나 장치들의 사고적 터치로부터 감전사의 위험을 없애기 위해서 완전히 숨겨져야 한다.

16.15.6 버스 바(BUS BARS)

버스 바들은 ASTM B187에 따라 UNS 번호 C10100 구리로부터 제작되기 위한 것들이다; 만약 수소 취약성에 대한 민감성 때문에 용접이나 경납땜의 조건이 아니라면, UNS 번호 C11000 구리가 사용될 수도 있다. 강화된 상태의 버스 바 전도성은 IACS(International Annealed Copper Standard)에 비교된 것과 같이 100% 이어야 한다. 연결 부위들을 포함하는 버스 바 온도의 상승은 주변보다 30°C 높아서는 안 된다. 전류 밀도는 평방 인치당 1,000 암페어가 초과되어서는 안 된다. 각각의 연결 부위는 균일한 200 psi 최소 접촉 압력과 결합된 은이나 주석 도금이어야 하며, 평방 인치 당 150 암페어의 최대 전류 밀도를 가져야 한다. 연결 부위를 제외하고, 버스 바들은 고 유전체 파우더 코팅, 열 감소 배관 또는 엔지니어가 승인한 다른 방식을 사용하는 안전 절연이어야 한다.

16.15.7 인턱터와 트랜스포머

100 와트 이상의 파워 서킷 내의 인덕터와 원자로 그리고 트랜스포머(메인 트랜스포머 외)는 함침된 용해가능 인조 폴리에스테르 합성 수지 진공 압력 Class H로 된 구리 와인딩 또는 John C. Dolph Company of Monmouth Junction, NJ에서 제작 된 것과 같이 Dolphon CC-1105 합성 수지와 모든 점에서 호환 가능하게 승인 받은 절연을 가져야 한다. 다른 합성 수지의 사용은 16.15.8 항목에 제공된 근거에 따라 허용될 것이다. 이것들은 최소 철심손을 가져야 하며, 고효율 디자인이어야 한다. 트랜스포머와 인덕터들은 작동에 있어서 최대 피크 투 피크(peak to peak) 전압에 적어도 두 번 견디도록 규정되어야 하며, 최대 전류에 대해서 최소 10%의 출력을 내려서 사용되어야 한다. 모든 장비들과 연결 케이블은 날아다니는 자갈과 쓰레기, 그리고 눈, 비, 먼지와 이물질로부터 완벽하게 차단되고 실드 되어야 한다. 파워 주파수 장비에서 나오는 소음은 정격 전압과 정격 부하에서 작동할 때, 2피트 거리에서 20 마이크로파스칼에 적용되는 65dB를 초과해서는 안 된다.

16.15.8 모터

트랙션 모터, 냉매 압축기, 도어 작동, 와이퍼 또는 엔지니어의 승인을 받은 다른 적용들 외에, 차량에 사용된 모든 모터는 튼튼해야 하고, 4극, 농형, 지속되는 정격, 230 볼트, 60 Hertz 유도형 모터이어야 하고 다른 상태를 제외하고는 완전히 동봉된 팬 냉각식이어야 하며, 서비스 지수 1.15의 에너지 효율 프리미엄 디자인이어야 한다. 모터는 별도로 지시되지 않는 한, 3상 방식이어야 한다. 모터는 수명이 길고 재조립이 가능하도록 구성되어야 한다. 각각의 모터는 설치된 위치에서 접하게 되는 최고 주위 온도에 맞게 규정되어야 하며, 지속적 업무 사이클에 맞게 규정되어야 한다. 25 파운드 이상의 무게가 나가는 모터들은 리프팅 아이(lifting eye)와 같은 리프팅(들어올리기) 제공을 포함해야 한다. 모든 모터들은 기내 보조 파워 인버터에 의해서 공급된 파워로부터 작동되도록 규정되고 적용되어야 한다. 회전하는 기계들은 특대형이어야 하고, 인버터가 시간 당 150 인터럽션인 판토그라프 시스템으로부터 전원을 공급받았을 때 발생 할 지속적 업무와 빈번한 스타트에 적합해야 한다.

직접적으로나 기류를 통해서 외부 날씨에 노출된 모터는 날씨와 부식을 견뎌야 하며, 축봉과 슬링거를 가져야 한다. 송풍기에 사용된 모터는 엔지니어의 승인을 받은 샤프트 길이를 가져야 한다. 계약자는 요청 된 샤프트 길이와 송풍기 타입이 과거의 적용에 있어, 먼지 원인 불균형 때문에 발생한 베어링과 진동 문제들을 경험하지 않았다는 기록을 해야 한다.

다른 요구사항이 없는 한, 각각의 모터는 National Electrical Manufacturers Association Standard MG1-1978 디자인 B 또는 C에 따라 설계되어야 하고 구성되어야 하며 시험되어야 한다. 모터들은 전전압 시동에 알맞아야 하며, 정격 전압의 90%의 부하 하에 일반 스피드까지 가속할 수 있어야 한다. 사용된 모든 합성 수지는 John C. Dolph Company of Monmouth Junction, NJ에서 제작 된 것과 같이 Dolphon CC-1105 합성 수지와 모든 점에서 호환 되는 용해 가능 폴리에스테르 타입이어야 한다. 다른 합성 수지의 사용은 Dolphon CC-1105 합성 수지의 차후 적용이 완벽하게 효과적일 것이고, 디핑 과정에서 탱크의 오염 또는 다른 부정적 효과가 발생하지 않을 것이라는 엔지니어가 만족이 있다면, 또는 엔지니어가 유닛을 수리하지 않아도 된다고 동의한 경우에는 허용될 것이다.

모터는 영구적-윤활식과 실드된 볼 또는 50,000 시간의 L-10 수명에 대해 적용할 수 있도록 Anti-Friction Bearing Manufacturers Association Standard 9 와 Standard 11에 따라 설계된 롤러 베어링을 사용해야 한다. 각각의 모터는 동력학적으로 균형잡혀야 하며, 서비스에 있어서 진동을 유발하지 않아야 한다. 쉽게 식별 가능한 모터 위의 화살표는 설치되었을 때, 정확한 회전을 가리켜야 한다. 위의 요구사항에서 면제되는 모터들은 현실적으로 가장 적합하도록 적용되어야 한다.

16.15.9 센서와 변환기

차량에 설치된 모든 센서와 변환기의 디자인과 설치는 차량 내 다른 장치들로의 접근을 방해해서는 안되며, 교체는 다른 장치의 제거를 요구하지 않아야 한다. 계약자는 모든 장치가 디자인 조건을 초과한 차량에 사용된 것과 같은 EMI/RFI 조건을 따르지 않는다는 것, 또는 결함적인 데이터 출력을 생산하도록 유발할 수도 있다는 것을 입증해야 한다. 차량 내 모든 장치에 대한 사양서와 교정/테스트 절차는 알맞은 유지 매뉴얼에 포함되어야 한다.

16.16 배선과 케이블

16.16.1 종합 일반

이 항목 전반에, 달리 서술되거나 정의된 것을 제외하고, “와이어(wire)” 용어는 절연된 단일 컨덕터를 의미하도록 해석되어야 하고, “케이블(cable)” 용어는 재킷 컨덕터 또는 함께 감겨진 컨덕터를 의미하도록 해석되어야 한다. “와이어링(wiring)” 용어는 차량 내 또는 차량의 부품에 설치된 모든 배선과 케이블을 의미하도록 해석되어야 한다. 이 항목은 고전압 판토그라프와 메인 트랜스포머 와이어링에 적용되지 않는다. 와이어 타입과 사이즈의 최소한의 수가 차량에 사용되어야 한다. 와이어 사이즈와 절연의 선택은 ICEA, ASTM, NEC, APTA, MIL 또는 달리 승인 받은 동등한 사양에 따라, 전류 적재 능력과 전압 강하, 역학적 강도, 온도, 요구 사항의 융통성에 기초되어야 한다.

공급 전압에 강하게 영향을 받는 부하가 실행하는 회로에 특별한 주의를 기울여야 하고, 와이어 사이즈를 정하는 것은 실행 요구 사항들이 부합된다는 것을 보장하기 위해서 주의 깊게 선택되어야 한다. 만약 와이어 치수에 기초하는 미터법이 사용된다면, 모든 경우에서 와이어 치수들은 동일한 AWG 보다 지름이 동등하거나 커야 하며, 차량 또는 부품의 수정 없이 와이어 또는 케이블에 기초한 AWG와 교체 가능해야 한다. 트랙션 모터에 와이어를 연결하는 것은 상(phase) 옆에 색칠하여 구분되어야 하고(color code), 배터리의 전극 옆에 컬러 코드 되어야 한다.(빨강/검정)

모든 차량 시스템과 하위 시스템에 사용된 최소 와이어 사이즈는 달리 명시되지 않는 한, 아래와 같아야 한다.

- 도관이나 전선관을 통하여 당겨지는 와이어에 대한 16번 AWG

- 전자 유닛, 카드, 카드 랙 위의 와이어에 대한 22번 AWG

- LED 표시기 불빛 또는 상태 디스플레이와 같이 와이어 사이즈 선택에 있어 전류가 요인이 되지 않는 멀티컨덕터 케이블에 대한 20번 AWG

- 전선관을 통해 당겨지는 것 외에, 전선관에 놓인 와이어를 포함하는 다른 모든 와이어에 대한 16번 AWG

예외는 반드시 엔지니어의 승인을 따라야 한다.

최대 와이어 암파시티(ampacity)는 달리 명시되지 않는 한, 승객 장비에 사용되는 와이어에 대한표준인 American Public Transportation Association 절차 표준 RP-E-009-98에 따라야 한다.

모든 와이어는 제조업자의 식별, 컨덕터 사이즈, 전압 등급, 온도 등급으로 인쇄된 표면이어야 한다.  와이어 사이즈 1/0 번 AWG 와 더 큰 것에 대해서, 가닥 또한 와이어 마킹의 부분으로써 표시되어야 한다 와이어 마킹은 최대 8 인치 간격의 여유를 가져야 한다.

리본 케이블의 사용은 최소화 되어야 한다. 만약 사용된다면, 리본 케이블은 케이블과 단말 저하를 예방하도록 보장되어야 한다. 리본 케이블은 교체 가능한 전기 조립내 내부 연결에만 사용되어야 한다. 리본 케이블들은 분리된 공간에 장착된 전기 장비를 연결하는데 사용되어서는 안 된다. 리본 케이블은 모든 회로 명칭과 함께 영구적으로 식별 가능해야 한다.

계약자와 하위시스템 공급자(계약자를 통한)는 작업 절차에 들어가기 전에 엔지니어에게 사용 요청 승인을 받도록 샘플을 보내야 하고, 와이어와 케이블의 각 사이즈와 타입의 사양을 제출해야 한다.

16.16.2 컨덕터

하위계약자에 의해 제공된 장치 내 와이어와 케이블을 포함하는 모든 전기 와이어와 케이블내 컨덕터는 ASTM B 33에 따라 부드러운 강화 주석 구리를 견뎌야 한다. 모든 와이어와 케이블에 대한 지속과 컨덕터 구성은 차량이 운행할 때 구부려지도록(flex) 요구되는 컨덕터가 ICEA(Insulated Cable Engineers Association, Inc.) Standard S-19-81, Table L-7 (Class K) 이나 Table L-8 (Class M)을 적절하게 따르는 것을 제외하고는, Association of American Railroads Manual of Standards and Recommended Practices인 Recommended Practice RP-585, 와이어링과 케이블 사양에 따라야 한다. 튼튼한 와이어의 사용은 승인 받은 와이어 포장(wrap) 적용을 제외하고는 허용되지 않는다.

16.16.3 와이어 절연

달리 명시된 것을 제외하고는, 모든 일반 차량 와이어링은 Underwriters Laboratories Specification 1581의 1080항목인 VW-1 Flame Test의 요구 사항에 부합하는 방사능 처리 내연제 교차 결합 폴리올레핀 절연을 소유해야 한다. 절연은 전압 수요에 일치하는 최소 두께이어야 하며, 표준 신축성 또는 추가 신축성 설정에 대해 6번 AWG와 더 큰 와이어는 추가 신축성 절연을 사용해야 한다는 요구사항에 적절하게 맞아야 한다. 대체 가능한 물질은 특정 적용에 대해서 개별적 기준으로 요청될 수도 있다. 절연은 200볼트보다 더 많은 공칭 전압을 이송하는 와이어에 대해 2000 볼트로 규정되어야 하며, 200볼트 또는 더 적은 공칭 전압을 이송하는 와이어에 대해 600 볼트로 규정되어야 한다. 절연은 110°C의 지속적 온도 상태를 유지할 수 있어야 하지만, 그 작동 온도는 90°C를 초과해서는 안 된다. 절연은 Association of American Railroads Manual of Standards and Recommended Practices인 Recommended Practice RP-585, 와이어링과 케이블 사양과 아래와 같은 특별한 요구 사항들을 따라야 한다.

a) 가연성

방사능 처리를 한 교차 중합 결합체는 적용 중에 3초간의 휴식 기간에 각 15초의 5개의 불꽃 적용 후, 불꽃은 10초 또는 10초 내에 꺼져야 하는 것을 제외하고 ICEA S66-524, Paragraph 6.12.5 시험 방법의 요구조건을 만족해야 한다.

b) 연기 농도

12번 AWG 2000 볼트 전선의 5피트 길이를 이용한 National Institute of Standards and Technology smoke chamber 시험. 최대 특정 시각적 농도 또는 4분 뒤의 특정 시각적 농도가 아래의 수치를 초과해서는 안 된다:

- 불꽃 시험에서 200

- 불꽃이 일어나지 않는 시험에서 200

c) 정전 용량 안정성

절연은 화씨 90도에서 ICEA S-19-81, Paragraph 6.9.2 검사 방법을 만족 해야 한다.

- 안전성 요소 최소 1.0

- 안정성 요소에 대체하여;

- 안정성 요소 차이, 1-14 일 최대 0.5

- SIC (1 일) 최대 6.0

d) 오존

시험 방법 ICEA S-19-81, Paragraph 6.8를 사용하여 24시간의 90도 C 플러스 또는 마이너스 2도 C 에 양에 의한 0.03 퍼센트의 오존에 노출이 된 후에 절연 크랙이 있어서는 안 된다.

e) 장력 세트

절연은 시험 방법 ICEA S-66-524, Paragraph 6.4.11.4의 요구사항들을 만족해야 한다. 대안의 절차로, 견본이 게이지 마크가 4인치 떨어질 때까지 늘어나고 3개의 견본 평균이 30 %의 장력 세트를 넘지 않는 추가적인 제공으로 시험 방법 ICEA S-19-81, 6.4.13.4 문단을 사용할 수 있다.

f) 부식(마모)

시험 방법 ASTM D 267을 사용하여 175 도 C, 플러스 또는 마이너스 2 도 C의 시험 기간 후에 5 퍼센트 이상의 구리 필름 제거가 있어서는 안 된다.

g) 수분 흡수

168 시간 동안 70도 C 플러스 또는 마이너스 20도 C에서 중량에 의해 측정된 방법

- 인치 제곱 당 Mg 최대 8

- ICEA S-66-524 전기적인 방법, 정전 용량과 퍼센트에 증가

- 1-14 일 최대 3.0

- 7-14 일 최대 1.5

16.16.4 특별 적용

커뮤니케이션 회로에 특수한 회로 완전성 전선이 사용되어야 하고 다른 선택된 장소는 125도 C의 계속되는 온도를 지속할 수 있는 폴리올핀 자켓 실리콘 고무의 절연을 가져야 한다.

히터나 레지스터와 같은 곳에 연결하는, 고온 적용을 위한 모든 전선들은 MIL-W-22759/6B를 만족하는 E. I. duPont de Nemours and Company, Inc.에 의해 혼합된 Teflon (polytetrafluoroethylene) TFE에 마모 저항력이 있어야 한다.

게다가, number AWG 18 와 더 작은 크기의 전선은 MIL-W81381/22에 따라 Kapton film 절연된/액체 H 향이 좋은 폴리아미드를 사용할 수 있다.

장치의 부분 상호접속을 위한 사용시에 전선은 보호되는 외피의 묶음으로 되어야 한다.

카드와 카드 랙과 같은 교체 가능한 모듈러 유닛과 전자 장치에 모든 전선은 Kapton per MIL-W-81381/22 (AS), 방사선 교차 결합된 폴리올레핀, 또는 TFE (polytetrafluorethylene) Teflon Types EE per MIL-W-16878/5 또는 E (12번 AWG 또는 더 작은 사이즈를 위한) per MIL-W-22759/6/8로 절연되어야 한다.

기관사의 콘솔에 연결과 최소의 공간이 있는 곳 또는 낮은 볼트 전선의 똑같이 모인 농도의 다른 부분에 사용되는 전선은 MIL-W-81381/22에 의해 Kapton으로 절연될 수 있다.

16.16.5 MULTICONDUCTOR 전선

멀티컨덕터 전선은 위에 설명된 전선을 사용하여 만들어야 한다. 모든 멀티컨덕터 전선은 디자인에 의한 최소 10 퍼센트 여유의 컨덕터를 가져야 한다. 원형의 케이블 크로스 섹션이 있도록 요구한 곳에, 필러는 전선 절연과 자켓과 같거나 전선 절연보다 더 높은 온도 등급인 것과 호환이 되는 습기를 흡수하지 않는 물질로 만들어져야 한다. 케이블 제조에 도움이 되기 위해 또는 그것의 적용에 필요한 기능에 케이블을 허용하기 위해 필요하다면 바인더 테이프를 멀티 컨덕터에 컨덕터의 조립에 이용해야 한다. 바인더 테이프의 물질은 습기를 흡수하지 않아야 하고 전선 절연과 같거나 더 높은 온도의 등급이어야 하고 호환이 되는 물질이어야 한다.

전선에 사용되는 실드는 필요하다면, 적용에 적당하게 구리 브레이드나 액체가 흘러나가는 알루미늄/폴리에스터 테이프로 이루어져야 한다. 구리 실드는 전선 절연에 적합한 ASTM B 33를 따르는 주석합금 구리 가닥으로 만들어지거나 ASTM B 298를 따르는 은도금 구리 가닥으로 만들어져야 한다. 실드 보호는 95 퍼센트 이하가 되어서는 안된다. 실드 가닥 크기와 적용은 특별한 적용을 위해 전선 제작업체에 의해 추천되어야 한다.

알루미늄/폴리에스터 테이프 실드는 0.001 인치 폴리에스터의 지원에 0.0004 인치 알루미늄의 명목상의 두께로 알루미늄/폴리에스터 테이프의 나선형 포장으로 이루어져야 한다. 테이프는 완전한 보호를 보장하기 위해 최소 테이프의 10 퍼센트의 겹쳐짐이 있어야 한다. 실딩 테이프의 알루미늄 부분과의 접촉은 ASTM B 33 and B 174에 따라 구리 배수 전선 용기의 22번 AWG 7/30이어야 한다. 멀티 컨덕터의 자켓 전체는 방사선 크로스링크가 된 수정된 폴리올핀 또는 전선 절연과 적용을 맞추기 위한 TFE Teflon 이어야 한다.

그것은 케이블 된 컨덕터 위로 압출 성형되어야 하고 경화되어야 하며 불쾌한 조도나 불규칙함 없이 부드러운 외형으로 중심을 잃지 않아야 하고 좋은 제조 실행으로 일관성이 있어야 한다. 커플러 전기 헤드로 연결을 위해 사용되는 전선은 이 서비스의 지속적인 굴곡을 위해 특별히 만들어져야 하고 만족된 사전 전기 커플러 서비스를 가져야 한다. 이것은 엔지니어의 만족에 문서에 의해 확인되어야 한다. 고온 적용을 위해서 멀티컨덕터 전선은 V 타입 컨덕터, 4 칼집 스타일, 클래스 D 자켓(필요하면), 그리고 실드(필요하면)와 MIL-C-27072 최종 검토에 따라야 한다.

16.16.6 전선 포장

전선 포장 연결의 사용은 피해야 한다. 전선 포장 연결은 사례들에 기초하여 엔지니어에 의해 선정된 전자 적용에서만 사용될 수 있다. 모든 경우에 컨덕터는 최소 40 마이크로 인치의 두께를 가지는 은 컨덕터 코팅의 number 28 AWG soft 또는 강화된 무산소 고체 구리여야 한다. 전선은 "MIL-ENE" 절연 또는 같다고 승인된 것이어야 하고 SAE AS-81822/1 로 제조되어야 한다.

절연은 최소 300 볼트 수치가 되어야 하고 135 도 C의 온도 수치가 되어야 한다. 포장은 압력 완화를 위한 1.5 턴을 포함한 "modified(수정된)" 포장, 명목상의 7.5 턴이어야 한다.

16.17 전선

16.17.1 적용과 설치

모든 전선은 터미널 제조사에 의해 제공된 올바른 다이나 공구로 절연을 벗기는 것, 자르는 것, 납땜과 기계적인 크림프 형태를 부착하는 것을 위해 적합한 공구를 사용하여 자격이 있고 경험이 있는 전선 작업자에 의해 작업되어야 한다. 모든 컨덕터로부터 절연을 제거할 때에는 적합한 분해 도구를 사용해야 한다. 모든 전선을 자르는 도구들은 날카로워야 하며 칼자국을 내고 절단하는 것을 방지하기 위해 조정되어야 한다. 그렇지 않으면 컨덕터 가닥을 손상시킬 것이고 필요한 절연보다 더 많이 제거되어서는 안 된다. 전선에 손상은 아래의 한계를 초과해서는 안 된다:

- 전선 크기 (AWG)      허용 가능한 전선 가닥 손상

- 14 또는 이하          2 칼자국, 0 부러짐

- 10 또는 12            4 칼자국, 0 부러짐

- 8 또는 이상           6 칼자국, 6 부러짐.

차량 전선은 다르게 명시된 곳을 제외하고 American Public Transportation Association recommended practice RP-E-002-98, Recommended Practice for Wiring of Passenger Equipment에 준수해야 한다. 요구된 암파시티를 얻기 위한 컨덕터의 평행 연결은 엔지니어에 의해 승인된 특수한 상황을 제외하고는 허락되지 않는다. 다르게 명시되지 않는 한, 모든 와이어와 전선은 와이어와 전선의 쉬운 교체를 허락하기 위한 충분한 정션 박스와 풀 박스를 가진 트랙 또는 전선관에 싸여 있어야 한다. 제거할 수 있는 장치, 부품과 장비가 제공되는 모든 곳에는 빨리 연결을 끊는 것이 제공되어야 한다.

실현 가능한 한, 모든 전선은 벤치에 편리한 유닛으로 제작 해야 하고 표준화된 위치에 설치되어야 한다. 각 회로의 각 가지는 고장의 수리를 위한 다른 것들로부터 쉽게 분리되어야 한다. 50 볼트 또는 그 이상의 차이의 잠재력으로 작동되는 컨덕터들은 같이 접속되어서는 안되며 같은 전선관, 정션 박스 또는 속해 있으면 안 된다. 레이스 웨이, 배관, 정션 박스의 각 부분 또는 금속성의 칸막이에 의해 둘 또는 그 이상의 분명한 부분으로 나누어진 내부는 이 규칙의 적용에 별도로 고려되어야 한다. 같은 장비 내에 50 볼트 이상의 차이의 전선을 가지는 것을 피하는 것이 불가능 한 곳에는 전선은 물리적으로 분리되어야 하고 각기 따로 묶여야 한다.

장치의 부분에 연결되는 모든 전선은 최고의 볼트 연결을 위해 절연되어야 한다. 가능한 일시적 발생 장치에 연결된 전선은 반도체, 로직, 캡 신호 또는 커뮤니케이션 회로로, 부터, 또는 사이에 전선 전송 신호에 가까이 지나가서는 안 된다. 적절한 물리적 분해가 불가능한 경우에는 연관되는 모든 컨덕터들을 위해 승인된 디자인의 실드된 전선을 사용해야 한다. 회로 차단기에 연결되는 모든 전선 또는 다른 모든 보호 장치는 전선에 온도의 손상 없이 장치가 작동하고 전원을 제거할 수 있어야 한다.

드립 루프는 박스 또는 내부에 들어가는 곳에 전선을 따라 물이 들어갈 수 있는 각 전선에 제공되어야 한다. 배관과 전선관에 들어가는 것을 포함한 모든 와이어와 전선은 뒤틀림과 절연 마모로부터 안전하도록 다루어야 한다. 전선 설치는 물, 기름 또는 다른 이물질 문제의 축적에 의해 문제가 되어서는 안 된다. 모든 와이어와 전선은 전선이 배관에 들어가는 곳에 전선 배관과 다른 부분의 끝에 쇠고리 물질에 의해 보호되어야 한다. 모든 와이어와 전선은 전선을 지지하거나 보호하기 위해 특별히 디자인 된 것을 제외하고 모든 표면과의 어떠한 접촉에 대해 충분히 보호되어야 한다. 보호되는 가장자리와 비슷한 물질은 모든 이유로 전선이 접촉할 가능성이 존재하는 모든 곳에 적용되어야 한다.

광학 섬유 전선은 점과 점에 기초하여 최소 10 퍼센트의 여유분과 제고되어야 한다. 다른 전선관이나 다른 공경으로부터의 전선은 박스 안으로 난 전선으로 같이 연결해서는 안 된다. 장비 내장 사이의 각 하네스나 전선의 묶음은 최소 10 퍼센트의 여유분을 가져야 하지만 각 전선 크기에 2개의 여유분 이하여서는 안 된다. 모든 여유분의 전선은 각각 확인되어야 한다. 전선과 와이어 드레스는 과도한 장력 없이 스위치와 컨택터의 교체를 허락하는 것과 같이 최소한 2번에 전선 터미네이션의 제거와 재 적용을 위해 충분한 느슨한 부분을 허용해야 한다.

전선을 잇는 것은 엔지니어의 승인이 표현된 것을 제외하고 허락되지 않는다. 전선과 케이블 타이는 꼭 맞아야 하지만 절연에 자국과 비 발화의 원인이 되게 너무 꽉 조이면 안 된다. 접착제가 설치된 고정 베이스는 타이 또는 전선 지지를 위해 사용되어서는 안 된다. 전선의 배치는 그것의 설치와 관련된 장비와 비치하기 이전에 디자인 되어야 한다. 모든 전선이나 케이블은 오픈 런 이나 배관 또는 와이어 웨이에 들어있는 경우를 제외하고 사이드 문틀에서 측정하였을 때 차량의 사이드에 6인치 내에 위치해서는 안 된다. 모든 회로와 가지는 고장의 수리 시 부분을 분리하기 위해 터미널 보드에 의해 분리되어야 한다.

고 잠재력 시험의 보통 유지의 부분으로 요구되는 모든 회로는 시험을 위해 편리하게 세팅될 수 있도록 마련되어야 한다. 모든 전선 묶음과 들어있는 케이블은 테이프 레일의 사용에 의해 지지되어야 하고 내재 구조, 금속 엣지, 볼트 헤드와 다른 방해 요소로부터 안전해야 하며 커버의 절연 부분에 개의치 않고 cover로 부터 전기적인 정리가 있어야 한다. 전선 묶음은 내재가 가능한 모든 곳의 밑부분 보다는 장비 위나 장비를 따라 위치해야 한다.

전선은 항상 박스의 밑부분 최소 1 인치 이상에 있어야 한다. 컨트롤이나 정션 박스에 전선이 들어가는 것은 박스의 밑부분을 통하는 것은 허락되지 않는다. 전선이 접촉기 아크에 노출되는 것은 피해야 한다. 비슷한 모든 장비 박스들은 고유의 전선 루트, 위치와 종착지를 가져야 한다.

측정하거나 차량 기능을 시험하는데 필요한 전선은 SEPTA가 장비를 유지하기 위함을 가능하게 하도록 영구적인 차량 전선의 부분이어야 한다. 이 전선은 각각의 제어 그룹과 캐비넷에 제대로 확인되고 커넥터에 종결해야 한다. 전선은 장비 제조의 모든 단계 동안 손상으로부터 보호되어야 한다. 배관과 전선관에 들어가는 것을 포함하는 모든 전선은 뒤틀림과 절연 마모로부터 안전하게 다루어져야 하고 물, 기름, 또는 다른 이물질 문제의 축적에 노출되지 않아야 한다.

전선의 끝부분을 컨덕터에 수분이 흡수될 수 있는 젖은 바닥이나 축축한 지역에 놓는 것은 허락되지 않는다. 전선을 밟아서는 안 되고 날카로운 엣지나 거친 물건을 지나 끌어서도 안되며 비틀어서도 안 된다. 그렇지 않을 경우 잘못 다루게 된다.

16.17.2 전선 연결기

엔지니어에 의해 특정 전문 적용의 예외로 모든 케이블 연결기는 종결되는 와이어를 위해 올바른 크기의 제거 가능한 크림프 접촉과 함께 환경적인 물이 들어오지 않는 다양함의 같은 형태여야 한다.

특수한 적용을 위해 제안된 커넥터는 아래에 주어진 질과 삶 사이클을 충족해야 한다. 전선 커넥터는 전선이 들어가는 곳에 실링 가스켓으로 앞면(커넥터 인터페이스가 과 뒷면에 장착되어야 한다. 가까운 회로 사이의 짧음을 방지하기 위한 커넥터 핀에 전선의 인터페이스를 덮기 위해 뒤편 덮개에 쇠고리가 제공되어야 한다.

커넥터 인터페이스가 봉인되기 위해 앞쪽에 그리고 전선이 들어가는 뒤쪽에 전선 커넥터는 실링 가스켓으로, 장착되어야 한다. 연장체는 클램프에 의해 지지되고 입구를 가스켓 실 한 케이블 전선을 종결하기 위한 충분한 공간이 있고 바디에 케이블 자켓이 연장이 되는 것을 보장하기 위해 필요하다면 사용할 수 있다. 사용되지 않는 커넥터 핀 위치는 그 목적을 위해 디자인 된 커넥터 접촉이나 실링 플러그로 봉인되어야 한다. 가까운 커넥터는 잘못된 연결을 방지하기 위해 다른 삽입이나 다른 삽입 방향을 사용해야 한다.

모든 전선 커넥터는 MIL-C-5015에 따라야 하고 양전기의 로킹, 철 실드와 ¼ 턴 bayonet 커플링, 방수 실드와 크림프 스타일의 금이나 은으로 도금된 접촉이어야 한다. 커플링 메커니즘은 최소 2000 작동의 연장된 커플링 라이프를 제공하기 위해 바요네트 램프 끝에 스테인리스 강철 라킹 핀으로 스프링 하중 되어야 한다. 풀 커플링의 들을 수 있고, 볼 수 있고 느낄 수 있는 안내가 주어져야 하고 lock wires 를 사용해서는 안 된다. 필요한 곳에는 EMI 실딩이 제공되어야 한다. 모든 커넥터는 Litton-Veam CIR 시리즈나 엔지니어에 의해 같은 전기 커넥터라고 승인된 것이어야 한다.

16.17.3 차량 내부 전선

모든 차량 하부 전선은 승인된 방식으로 닫힌 전선 배관 또는 전선 관으로 지나가야 하고 입구와 출구 부분에 절연된 throat 선으로 물이 새지 않는 압력 완화 부싱에 압착 형태의 고무 슬리브를 통해 안전하게 클램프 되어야 한다. 와이어와 전선은 마멸 동작을 방지하기 위해 배관 내에서 안전해야 한다. 전선 배관과 전선관은 그것의 위치에 의한 차량 스프레이 청소를 위해 노출되는 것을 제외하고 방수형 구조여야 한다. 특정한 경우, 그것은 물이 들어오지 않아야 하며 부식되지 않는 물질이어야 한다.

전선이 있는 모든 내부(전선관과 와이어웨이와 같은)는 전선(컨덕터와 절연, 자켓 기타 등등)의 단면의 합이 모든 부분에 내부 단면의 40%를 넘지 않는 크기여야 한다. Wireways 와 배관의 경우, 실제 전선의 설치는 수직 벽의 꼭대기로 90 퍼센트 이상 올라가서는 안 된다. 배관에 구부림은 피해야 하지만 필요하다면 구부림에 절연 마멸을 피하기 위해 엔지니어에 의해 승인된 보호를 제공해야 한다. 케이블이 배관의 내부 굽힘 표면을 비우게 하기 위해 케이블은 굽힌 부분에 슬랙이 충분한 곳에 놓여야 하고 그렇게 함으로써 절연의 찌그러짐을 방지 한다.

섹션16.17.2에 설명한 것과 같이 완전히 환경 증명된 전기 커넥터만을 차량 아래에 사용할 수 있다. 모든 터미널은 섹션 16.17.6의 요구조건을 따라야 한다. 모든 점퍼, 점퍼 헤드 그리고 점퍼 용기는 차량에 모든 속도의 작동에도 물의 출입을 방지하기 위해 승인된 방법으로 봉인해야 한다.

16.17.4 전선의 미끄럼 방지

적당한 물리적 강도의 절연된 전선과 케이블은 전선관이나 레이스웨이의 사용의 1.5 피트 이하의 곳에 간격에 킬릿 될 수 있다. 전선관에 설치되지 않은 모든 케이블과 전선이 들어가는 레이스 웨이 또는 케이블은 금형된 네오프렌 고무의 스플릿 블록 클릿을 사용하여 클릿되어야 한다. 네오프렌은 비 가연성의 경도계 가치 50에서 60의 절연 방법이어야 한다.

각각의 클리트는 클리트의 전체 길이 넘어 볼트 클램핑 힘을 펼칠 행위를 할 취부 브래킷으로 부터 옆부분에 최소 10 게이지 부식 방지 금속의 보강재가 있어야 한다. 볼트는 승인된 디자인의 lock 너트를 가져야 한다. Cleat에 각 납은 테이프의 사용 없이 전선 지름을 정확하게 하기 위해 그것만의 잘라진 크기가 있어야 한다. Cleat 는 처음부터 설치된 모든 계측 크기의 전선을 교체하기 위해 AWG에 전선 교체를 허락해야 한다. Cleat 공간은 과도한 늘어짐을 방지하기 위해 충분해야 한다. 최소한의 개수의 cleat 블록 유형이 사용되어야 한다.

고리 형태 서포트의 사용은 클램프 물질은 스테인리스 강철이라고 제공된, 쿠션 물질은 오존 방지 네오프린 또는 실리콘 그리고 표가 각각의 크기 케이블과 각 취부 위치에 사용을 위한 적절한 사이즈 클램프를 확인하기 위해 제공된 각각의 case-by case 기초한 사용을 위해 엔지니어에게 제안 할 수 있다. 이 사이즈 정보는 모든 부분 리스트에도 확인되어야 한다. 최소한의 개수의 다른 사이즈 클램프가 사용되어야 한다. 모든 종류의 오버 사이즈 클램프에 그것을 고정하게 하기 위한 테이프나 케이블에 다른 방법의 사용은 금지한다.

16.17.5 전선관에 전선의 설치

전선관은 전선 단면 부분의 합이 3개나 그 이상의 컨덕터를 위한 전선관의 내부 단면 부분이 40%를 넘지 않는 크기여야 한다. 단일 컨덕터의 53 퍼센트 한계가 허락되기 때문에 2 컨덕터의 31 퍼센트 한계를 사용해야 한다. 전선관이 2 피트 길이를 넘지 않고 15도 이상의 벤드가 없을 경우 60%의 최대 필이 허용된다.

정션 박스와/또는 풀링 배출구 사이에 전선관의 흐름은 배출구 고정을 포함한 4 쿼터 벤드(총 360도)와 같은 것 이상을 가져서는 안 된다. 구부러진 곳의 안쪽 엣지에 구부러진 반지름은 전선관의 내부 지름에 8배 이하가 되어서는 안 된다. 전선관이 15 피트 이상 연장되는 곳에는 중간 부분에 드레인 플러그로 고정되는 tee가 있어야 한다.

16.17.6 터미널과 전선 종결

터미널, 터미널 블록, 연결과 같은 차량에 사용되는 전선 터미네이션에 사용되는 방법은 가능한 부품과 적용 도구의 종합적인 라인과 승인된 미국 지역 제조사에 의해 만들어진 기계적 무땜납 형태여야 한다. 여기에서 명시된 것 과 같이 몇몇의 터미널 시스템은 엔지니어에게 수용될 수 있지만 계약자가 차량 전체에 사용되는 하나의 시스템 또는 가능한 최고의 크기로 여러 시스템 중에 하나를 선택하는 것이 SEPTA의 의도이다.

계약자는 나사 클램프나 스프링 클램프 형태의 터미널 블록의 사용을 제안할 수 있고 스터드나 나사 형태의 barrier strip를 따라 기계적으로 크림프된 링 형태의 터미널을 사용할 수 있다. 차량에 모든 Faston 유형 종착지는 베릴륨 구리 또는 인청동으로 구성되어야 한다. 다른 곳에 적혀져 있지 않는 한 전기 장비나 장치의 모든 부분의 각 터미널에는 최대 2개 전선이 연결되어야 한다. 완전한 구체적인 기술과 제안된 터미널 시스템은 승인을 위해 엔지니어에게 제출해야 한다. 클램프 바 없이 나사가 전선 컨덕터를 건드릴 때 마다 전선 컨덕터는 쇠고리가 달려 있어야 한다.

터미널 블록은 몰드 유닛 유형이어야 하고 UL 1059, "Standard for Terminal Blocks에 따라야 한다. 터미널 블록은 클램핑 나사가 전선과 직접적으로 접착하지 않고 2 표면 사이에서 전선을 압착하는 나사-클램프 형태 이거나 WAGO Cage 클램프 또는 클램핑 스프링이 기계적으로 전선에 대한 접축을 안전하게 하는 같은 형태라고 승인된 것이어야 한다. 종류에 상관 없이 모든 금속 부분은 터미널 블록의 주형 내에 잡혀있어야 하고 그것들이 접촉되는 것을 방지하기 위하여 각 부분들은 우묵 들어간 곳에 있어야 한다.

터미널은 전면 방호 디자인이나 보호되는 덮개로 제공되어야 한다. 각각의 터미널 블록의 조립 체는 연결점의 요구된 수를 주기 위해 기준 취부 레일에 집합적인 취부를 위한 적당한 유닛 형태여야 한다. 각 싱글 유닛은 취부 레일에 스프링 유지되어야 하고 가까운 유닛 사이의 외부 문제의 축죽을 피하기 위해 가까이 고정되어야 하며 가까운 터미널 블록을 제거 하지 않고 싱글 블록을 교체할 수 있는 것이어야 한다.

조립에 마지막 터미널의 열린 쪽은 끝 장애물에 의해 닫혀야 한다. 조립에 터미널 의 다른 크기들은 요구한 것과 같이 순서에 맞아야 한다. 조립의 양쪽 끝은 끝 브래켓에 의해 지지되어야 한다. Mounting rail 의 뒤 쪽으로부터 모든 부분을 위한 나사 유지는 수용할 수 없다. 터미널 블록은 요구한 것과 같이 전선 크기를 허용하는 크기여야 한다. 터미널 블록의 크기는 UL 1059, 표 7.1의 공간 요구조건에 의해 결정될 것이다. 각각의 터미널은 회로도에 알려진 것과 같이 안전한 터미널 베어링 증명에 의해 확인 될 것이다.

터미널 블록은 주형 된 2개의 알파 문자에 최소 2자리가 가능한 승인된 스냅-인 터미널 확인 방법이어야 한다. 확인은 일반 유지와 조립 활동을 위해 벗어나거나 떨어져 나가서는 안 된다. 격리 장치의 터미널 블록은 열린 회로의 양성 반응의 표시를 주는 디자인이어야 한다. 터미널 블록은 제조사 이름 또는 상표, 최대 전압 등급과 최대 전류 등급 또는 최대 전선 크기로 영구적으로 표시되어야 한다.

터미널 블록 주형은 연소를 지지하지 않는 폴리 아미드나 나일론 물질이어야 하고 UL Standard 94에 따라 스스로 불을 끌 수 있어야 한다. 몰딩의 비교되는 트래킹 지표는 최소 500 이상이어야 한다. 몰딩은 습기를 흡수해서는 안 된다. 나사 클램프를 위해 클래핑 요크와 클램핑 나사는 아연 또는 카드뮴 도금과 중 크롬산 염에 의한 부식에 대해 보호되고 나사가 조여졌을 때 긍증적인 잠금 행위를 제공하기 위해 디자인 된 고 등급 열처리된 합금 강철로 만들어 져야 한다.

스프링 클램프를 위해 클래핑 스프링는 주석이 입혀진 전해질 구리의 접촉 면으로 고품질의 오스테 나이트 크롬 니켈 강철로 만들어져야 한다. 모든 터미널의 내부 소지 부분들은 구리나 구리 합금으로 만들어져야 하고 주석/납으로 전자도금 되어야 한다. 고정 레일 유지 스프링은 스테인리스 강철과 같이 부식되지 않는 물질로 만들어져야 한다. 터미널 블록에 모든 액세서리들은 터미널 블록 자체의 비슷한 물질로 만들어져야 한다. WAGO Cage 클램프 연결기는 이전의 성공적인 열차 차량 적용과 264, 280과 281 블록 시리즈에 있는 것으로 제한된다.

싱글 컨덕터만이 각 터미널 연결에 적용되어야 한다. 터미널은 제조사에 의해 권유된 적합한 크림핑 장구와 다이로 전선에 부착되어야 한다. 가능한 곳에, 터미널은 절연을 안전하게 잡아주는 형태로 사용되어야 한다. 나사 클램프 터미널 블록에 연결된 전선은 하청 업체에 의해 추천된 것과 같이 ferruled 되어야 하지만 최소한은 14번 AWG 보다 작은 전선에 적용되어야 한다. 터미널에 연관 있는 모션에 따르는 컨덕터는 터미널이나 터미널 근처에 컨덕터의 파손을 방지하기 위해 적절한 방법으로 보호되어야 한다.

9개의 터미널이나 그 이하의 터미널이 있을 경우에는 최소한 1개의 여유분 터미널 제공으로 각 터미널 조립에 최소 10%의 여유분 터미널이 제공되어야 한다. 6번과 더 작은 나사 형태 터미널 보드는 엔지니어의 승인이 있을 때 만 허락된다.

연관된 회로의 전압 범위에 맞는 MIL-T-55164A에 따른 터미널 보드는 물리적 상태가 선호하고 다르게 요구된 장비의 재디자인 된 곳에 제안될 수 있다. 기계적으로 크림프 된 터미널이 사용되는 곳에는 그것들은 AMP, Thomas & Betts에 의해 제공되거나 같다고 승인된 것과 같은 고품질의 장치여야 한다. 터미널은 SAE 규격 AS-25036와 같은 링 러그여야 한다. 스페이드와 갈고리 모양의 터미널의 사용은 금지된다. 터미널은 터미널 제조사에 의해 권유된 적합한 크림핑 공구와 다이로 전선에 부착되어야 한다. 계약자는 크림프 연결을 위해 필요한 크림핑 공구의 총 개수를 최소화해야 한다.

모든 크림핑 공구들은 그것들이 놓을 곳에만, 풀 크림프가 얻어질 때까지 각 접근에 잠기는 래칫 형태여야 한다. 가능한 곳에, 10번 AWG 전선 그리고 더 작은 것에 사용되는 터미널은 절연을 안전하게 잡아주는 형태여야 한다. 터미널에 연관 있는 모션에 따르는 컨덕터는 터미널이나 터미널 근처에 컨덕터의 파손을 방지하기 위해 적절한 방법으로 보호되어야 한다. 10 에서 22 AWG의 터미널 고정 전선 크기는 증명된 크림프 연결을 제공하기 위해 3개 이하의 장구 모델을 필요로 한다. 계약자는 온도 상승, 전압 하강, 진동, 전류 과부하, 부식을 위한 Military Specification MIL-T-16366F와 같은 레벨에서 시험한 제안된 터미널의 각 시리즈 서류를 포함하는 제안된 생산 라인을 승인을 위해 제출해야 한다.

기계적으로 크림프된 전선 터미네이션이 다이오드 또는 MOV와 같은 전자적인 부품에 단단한 전선 에 적용될 때 터미네이션 크림프는 또한 장기간 진동 효과를 방지하기 위해 납땜 되어야 한다. 유지를 위해 차량으로부터 제거 가능한 장치에 터미널 스트립의 터미널에 연결된 몇 개의 전선이 있는 곳에 전선은 엔지니어로부터 다르게 승인 받지 않는 한 장치로부터 제거 되는 동안 정확한 연관 있는 위치에 터미네이션을 지키기 위해 서브될 절연 패닝 스트립에 나사로 고정될 개별 링 터미네이션으로 종결되어야 한다. 전선 한 개의 최대는 한 개의 터미널 전부에 크림프 되어야 한다.

파워 케이블은 승인된 압착 터미널로 종결되어야 한다. 충분한 케이블 슬랙은 깨짐을 방지하거나 부싱이나 터미널로부터 떨어져 나옴, 그리고 2개의 터미널 변경을 허용하기 위해 제공되어야 한다. 케이블 컨덕터는 터미널의 설치 이전에 청소되어야 한다. 압착 터미널은 그 목적을 위해 터미널 제조사에 의해 권유된 장구와 절차 사용에 적용되어야 한다. 형철 공구는 모든 경우에 형철을 완료하는 것을 보장하는 형태여야 한다.

모든 배리어 스트립 터미널은 황동 스터드 또는 아연 크롬산염 도금 강철이 있어야 하고 연결은 더블 너트, 평 와셔와 도금된 스프링 형태 락 와셔, 배럴 너트 또는 승인된 고무 스탑 너트로 된 싱글 너트를 사용하여 잠겨야 한다. 배리어 스트립 터미널은 작동 부분이 노출 되지 않은 dead front construction 이거나 제거할 수 있는 커버와 제공되어야 한다. 스터드와 와셔도 부식이 방지되는 강철로 만들 수 있다.

각 barrier strip은 최소한 1개의, 최소 10%의 여유분의 터미널이 있어야 한다. 바인딩 헤드 나사 형태의 터미널 보드는 승인된 곳에만 허용된다. 모든 배리어 스트립 터미널은 Military Specification MIL-T-55164A나 같다고 여겨지는 규격을 따라야 한다. 브라스 스터드는 너트를 제거하거나 교체할 때 탄력 있는 스탑 너트에 적용된 힘을 견딜 수 있어야 한다. 나삿니가 있는 stud는 최종 nut 뒤 최소 2.5의 나삿니가 노출되어야 한다. 표준 장구와 전선 터미널 연결을 허락하기 위해 적당한 공간이 제공되어야 한다.

모든 터미널은 소리 연결을 확인하기 위해 제대로 토르크 되어야 한다. 스페이서 (역전류기?)는 사용할 수 없다. Barrier strip 터미널 사이의 점퍼들은 황동, 강철 도금, 주석-납 전자 합금 구리 또는 아연 크롬산 염 도금 강철이어야 한다. 전선 점퍼는 허락되지 않는다. 승인된 영구적인 마킹 스트립이 제공 되어야 하고 각 전선 가까운 곳 각 barrier 스트립에 부착되어야 한다.

최대 2개의 전선 터미널이 모든 1개의 바인딩 나사에 연결되어야 한다. 최소한 4개의 터미널은 터미널 배럴 사이에 방해가 없는 것으로 제공된 어느 한 나삿니가 있는 스터드에 연결되어야 한다. 전선은 터미널 보드의 양쪽으로부터 2개 이상의 터미널이 스터드에 연결되지 않도록 되어야 한다. 차량 내부에 접착제-고정 터미널 보드 확인 라벨의 사용은 금지한다.

16.17.7 견인력 모터 터미널

견인 모터 터미널 연결은 크림프 되거나 손잡이 관 형태로 납땜된 2 볼트 형태여야 한다. 터미네이션은 승인된 cross-link의 Raychem RW 3031 series LNCL roll-on 실링 슬리브, 열에 의해 안정되고, EPDM 고무가 수정되거나 같다고 승인된 것으로 다루어야 한다. 전선 연결은 확인되어야 하는 것과 마찬가지로 단계마다 색깔 별로 코드 되어야 한다.

16.17.8 접지 연결

모든 접지, 본딩 점퍼와 스트랩은 서비스중 모든 손상을 방지하기 위해 충분한 슬랙으로 설치되어야 한다. 필요한 곳에는, 전압 하강이 25볼트를 초과해서는 안되기 때문에 그것들은 가전류와 연소 방출 전류를 다루기 위해 크기를 맞추어야 한다. 사용하는 본딩 방법은 0.0025 옴이 초과하는 DC 저항을, 또는 모든 적용된 AC 전압을 위해 150kHz에 0.025 옴 이상을 생산해서는 안 된다.

차체로의 접지 연결은 구리 또는 적절한 지역의 동판, 또는 은 납땜 또는 차체 구조에 용접(결합)된 강철판에 납땜된 것으로 만들어야 한다. 그 대신에, 연결은 위의 저항 요구사항을 만족한다고 제공된 스테인리스 강철 차체 구조의 영구적인 부분에 직접적으로 만들 수 있다.

계약자는 차량 마이크로프로세서와 PTU의 모든 커뮤니케이션 포트 사이에 ground-loop 전류의 가능한 모든 조건을 보장해야 한다. 모든 내재 장비와 shock-mounted 장비는 2000 볼트와 녹색 또는 녹색/노랑색을 위해 절연으로 유연한 절연된 구리 접지 전선으로 안전하게 접지되어야 한다. 모든 접지 연결은 압력 완화와 진동 보호를 위해 특별한 주의가 있어야 한다.

16.17.9 전선관

모든 전선관과 피팅은 최소 0.5 인치의 크기로 아연 도금된 강철이어야 한다. 단단한 강철 전선관은 나삿니가 있는 끝과 뜨거운 것에 담근 아연 도금된 외부와 내부 표면으로 표준 길이에 부드러운 강철이어야 한다. 전선관은 진동음과 방사, 단면적에 순환, 균일한 벽 두께로부터 자유로워야 하고 ANSI C80.1의 요구사항에 따라야 한다.

나삿니는 ANSI B2.1를 따라야 한다. 모든 전선관 고정은 아연 도금 강철 전선관 요구사항에 따라 처리되고, 합금되고 나삿니가 있는 강철이어야 하고 UL 6에 따라야 한다. 전선관의 열린 끝부분은 연장된 고무 쿠션, bell-mouth 고정으로 압력 완화 형태의 고정으로 또는 승인된 것처럼 절연된 throat 박스 연결로 제공되어야 한다.

깎거나 자를 때, 모든 전선관 끝은 날카로운 엣지를 제거하기 위해 안쪽과 바깥쪽에 진동음을 제거 해야 하고 설치 이전에 모든 쇠줄 밥을 제거하기 위해 압축된 바람으로 모든 조각들을 불어야 한다. 전선관은 안전하게 클램프 되어야 하고 금속성의 배관은 전기적으로 접지되어야 한다. 모든 전선관은 수분 트랩을 방지하기 위해 마련되어야 하고 제어 박스 쪽으로 흘러나가야 한다.

모든 클램프는 선천적으로 단단해야 하고 지지하는 곳에 확실하게 부착되어야 한다. 조잡하거나 과도하게 캔틸레버 된 클램프 또는 클램프 지지대는 수용되지 않는다. 전선관 클램프와 지지대는 차체나 트럭 브래킷에 부착되어야 한다. 전선관 클램프를 위한 유일한 지지대로 다른 파이프나 전선관의 사용은 금지된다. 전선관 처리와 설치는 엔지니어에 의한 승인에 따라야 한다. 섹션 16.2의 요구사항을 만족하는 알루미늄 전선관과 유연한 비금속성의 나일론 전선관은 case-by-case에 기초한 차체 내부 위치를 위한 승인을 위해 엔지니어에게 제안되어야 한다. 내재 연결을 위한 유연한 전선과의 사용은 case-by-case에 기초한 승인을 위해 엔지니어에게 제출해야 한다. 유연한 전선관(씰타이트)는 확실하게 필요한 곳에만 사용해야 하고 철도청의 승인에 따라야 한다. 전선관에 유연한 커버링은 폴리우레탄이나 PVC 비닐을 포함해서는 안 된다.

16.17.10 피팅과 정션 박스

차량 전선을 위한 모든 피팅과 정션 박스는 피팅과 박스의 종합 라인의 계약자나 공급자에 의해 제조된 금속이어야 한다. 계약자는 승인을 위해 엔지니어에게 제안된 생산 라인을 제출해야 한다. 차량 하부 정션 박스는 최소 14 게이지의 벽 두께로 열에 담근 아연 도금 강철로 제작해야 한다. 모든 커버는 승인된 물질을 사용한 개스킷으로 제공되어야 하고 captive 나사로 유지되어야 한다. 커버는 완전하게 제거될 수 있어야 한다.

나사와 다른 하드웨어는 아연 도금이거나 스테인리스 강철이어야 한다. 모든 차량 하부 정션 박스는 비, 바람에 잘 견뎌야 하고 호흡을 위한 공급이 있어야 하며 정션 박스로 전선관이 지나가지 않을 장비 그룹으로부터 배수되는 방법으로 연결되어야 한다. 모든 정션 박스의 내부는 하얀색의 절연 페인트나 승인된 절차로 보호되어야 한다. 배수구멍은 끝이 위로 된 스테인리스 강철 코트 키, 또는 엔지니어에 의해 승인된 비슷한 시스템으로 장비를 갖추어야 한다. 풀 박스를 포함한 모든 정션 박스는 유지를 위해 직접적으로 이용이 가능하도록 맞추어야 한다.

16.17.11 이음

컨덕터를 잇는 것은 피해야 하고 품목별 기본에 엔지니어의 승인이 표현되어야만 허락된다. 어떠한 환경도 전선관에 컨덕터의 이음을 허락하지 않는다. 잇는 것이 승인되었을 경우, 정션 박스 안에 있어야 하고 이음 부분이 모두 기계적으로 강해야 하며 컨덕터의 모든 부분과 같이 전도성을 가져야 한다. 이음은 SAE Specification AS-7928, Type II, Class 1에 따라 절연된 영구적인 크림프 이음이어야 하고 크림핑 장구와 이음 제조사의 다이로 설치되어야 한다. 모든 이음은 셀프-실링, 비, 바람에 견디고, 솔기가 없고 줄어드는 배관으로 절연되어야 한다. 절연 후 케이블의 이은 부분의 바깥쪽 지름은 잇지 않은 부분의 바깥쪽 지름을 40% 이상 초과해서는 안 된다. 이음은 통합 도면에 확인되어야 한다.

16.17.12 마킹

검은 색 프린트가 된 흰 색이나 노랑색 영구적인 형태의 확인 마커 슬리브는 장소에 상관없이 차량에 모든 전선(여유분 포함)을 분명하고 적절하게 확인하기 위해 사용되어야 하고, 회로가 쉽게 확인되게 하기 위해 모든 터미널 블록 또는 스트립은 엔지니어의 승인에 따라야 한다. 사용되는 기술은 마모에 강하게 견디고 더러움, 기름기와 기름에 영향을 받지 않는 명확하고 읽을 수 있는 확인 표시를 제공해야 한다.

표시하는 물질과 잉크는 일반 전기 세제와 용액에 의해 부정적으로 영향을 받아서는 안 된다. 핸드 프린팅은 금지된다. 전선 마커는 전선 회전에 관계없이 마커를 읽을 수 있게 하기 위해 180도 떨어져 2번 프린트 되어야 한다. 슬리브 (보호관) 내부에 접착제의 사용은 금지된다. 슬리빙은 변색없이 부분에 노출을 견디기 위해 자외선으로 보호되어야 한다. 마커 슬리브는 전선관과 그로밋을 통한 풀링 전선을 포함한 전선 설치 중 모든 손상과 잘 못 위치 되는 것을 방지하기 위해 충분히 튼튼해야 한다.

각 회로는 개별적으로 지정되어야 하고 각 전선은 point to point로부터 개별적으로 지정되어야 한다. 장비에 내재된 것에 외부에 있는 6번 보다 작은 모든 전선은 12 인치 인터벌에 회로 확인 번호나 다른 명명 법이 찍혀야 한다. 모든 내장품 이나 조립에 양극성에 민감한 장치로 연결되는 전선은 장치가 제거되고 제대로 설치되는 것을 허락하기 위해 충분히 확인되어야 한다.

모든 배터리 박스 전선 확인 마커는 빨강색과 검은색 코딩을 제공해야 함은 물론, 양극과 음극 연결을 명확하게 확인해야 한다. 터미널에 부착된 전선은 부착된 터미널 보드와 각각의 터미널 모두를 표시하는 마커도 있어야 한다. 남성 쪽에 연결이 되어 있든지 또는 여성 쪽에 연결이 되었든지 신속한 접속을 끊음에 연결된 모든 전선은 확인 마커가 부착되어야 하고 컬러로 코드 되어야 하고 또는 위에서 요구한 것과 같이 같은 방법을 사용하여 마지막 12인치의 전선 위 3인치 부분에 확인 도장이 있어야 한다.

전선 지정 시스템은 통일된 시스템 접근에 차량에 모든 전기 회로를 조정할 승인을 위해 제출되어야 한다. 각각의 지정이 모든 여유분의 전선을 위해 제공되어야 한다. 전력이나 제어 회로 모두에 회로 복귀를 위한 지정이 있어서는 안 된다. 모든 남성과 여성 긴급히 연결을 끊는 것은 승인된 확인을 가지고 있어야 하고 부적절한 연결이 이루어지지 않도록 이 가능성을 제공하는데 사용되는 디자인 모든 곳에 키가 되어야 한다. 6개 이상의 연결이 끊어진 곳에는 위치와 재 연결을 고치기 위해 위치기 표가 제공되어야 한다.

16.17.13 풀링 컴파운드

풀링 컴파운드가 사용된다면, 비전도성의, 습기를 흡수 하지 않는, 냄새가 나지 않아야 하고 야생 동물들을 끌어 모아서는 안된다.

16.17.14 납땜

납땜은 ASTM B 32, 60B 등급이어야 한다. 부식되지 않는 플럭스가 납땜 이전에 신속하게 적용되어야 한다. 자동 온도 조절된 납땜 팟을 사용해야 한다. 납이 첨가되지 않은 납땜의 사용은 엔지니어에 의해 승인을 받아야 한다. 계약자는 특정한 납땜과 동일한 보드 레벨 신뢰도가 있다고 제안된 납이 없는 땜의 형태를 보여주어야 한다. 이것은 보드 레벨 온도 순환의 시험을 문서로 포함해야 한다. 한 종류만의 납이 첨가되지 않은 납땜이 승인된다. 승인된 납이 없는 땜 형태로 사용을 위해 특별한 장비가 필요하면 계약자는 5 세트의 납땜 장비와 납땜을 해체하는 장비를 제공해야 한다.

16.17.15 테이프

전기 테이프의 사용은 엔지니어의 승인에 따라야 하고 모든 경우에 최소화 되어야 한다. 전기 테이프는 Association of American Railroads Manual of Standards and Recommended Practices Standard S-540, 섹션 F에 명시된 것과 같이 폴리 비닐 클로라이드 여야 하고 게다가 Underwriters Laboratories에 리스트가 있어야 하며 최소 0.007 인치 두께여야 한다.

16.17.16 절연 저항

모든 차체 전선과 케이블은 바닥 아래 장비와 다른 부품에 연결하기 전에 아래에 설명된 최소의 절연 저항을 가지도록 디자인 되어야 하고 구성되어야 하며 설치되어야 한다.

각 차량 전선 등급을 위해 강하게 접지된 차체에 최소 수용 저항은 승인된 멕옴미터를 사용하여 나열된 전압에 시험될 때 아래에 진술된다.

모든 전선은 시험 중인 전선 클래스를 제외하고 차체와 단단히 접지되었다고 추정한다:

Wire Class                      Voltage              최소 결과

600 volts                       1000 volts            50 megohms

230 volts                       1000 volts            25 megohms

37.5 volts                       500 volts             5 megohms

또는 이하

모든 차체 전선과 케이블은 아래에 나열된 것과 같이 적용된 60헤르츠 전압을 사용하여 최소 60초의 기간으로 고 잠재 시험을 견딜 수 있어야 한다. 볼트의 적용과 제거는 초당 150 볼트의 비율을 초과해서는 안 된다. 시험 기간 동안 전류의 누수는 증가 되어서는 안 된다.

모든 전선은 시험 중인 전선 클래스를 제외하고 차체와 단단히 접지되었다고 추정한다:

Wire Class                 Test Voltage

600 volts                   2200 volts

230 volts                   1400 volts

37.5 volts                    500 volts

또는 이하

절연 저항은 계절과 습도에 따라 다양하기 때문에 계약자는 이 요구조건들이 가장 극심한 날씨 조건아래 만족한다는 것을 보장해야 한다.

16.17.17 와이어웨이

모든 와이어웨이, 레이스웨이, 케이블 트레이 또는 케이블 덕트는 바닥 아래 위치 또는 차량 내부 천장 부분 또는 전기 락커에 사용할 수 있다. 바닥 아래 위치에 와이어웨이는 산화와 녹 생성의 위험을 최소화하기 위해 코팅되지 않은 스테인리스 강철 또는 영구적인 저 연기 탄성중합체 코팅된 단단한 카본 강철로 구성되어야 한다. 차량 내부에 사용되는 와이어웨이는 부식이 보호되는 카본 강철이나 알루미늄, 스테인리스 강철이나 폴리카보네이트로 구성되어야 한다. 제안된 와이어웨이 위치는 승인을 위해 엔지니어에게 제출되어야 한다.

모든 와이어웨이는 엔지니어에 의해 승인된 방식으로 그것의 전체 길이를 통해 적합하게 지지되어야 한다. 날카로운 엣지가 절대로 있어서는 안 되고 모든 트레이는 차량에 설치되기 전에 완전히 진동음을 줄여야 한다. 그로밋 클램프는 와이어웨이에 케이블이나 전선이 들어가는 모든 위치에 제공되어야 한다. 어떠한 환경에서도 와이어웨이 엣지 보호와 또는 보호 없이 와이어웨이 엣지에 납이 떨어져 있어서는 안 된다. 바닥 아래 위치에는 차량 세척 화학 물질이 들어가지 않도록 하기 위해 커버가 충분한 관계가 있어야 한다. 내부 잠금 장치 헤드와 마찬가지로 와이어웨이 엘보우, 커플링과 비슷한 피팅은 내부 표면으로 씻어야 한다. 잠금 장치는 와이어웨이의 내부로 향해서는 안 된다. 모든 금속성의 와이어웨이는 접지되어야 한다.

모든 와이어웨이는 그것이 열, 바퀴에 이물질이 튄 부분, 그리고 다른 물체 손상에 따른 트레이에 차량을 따른 곳을 피하기 위한 전송이 되어야 한다. 와이어웨이는 유지 행위를 위한 하네스가 있는 곳에 이르는 것을 가능하게 하는 곳에 위치되어야 한다. 와이어웨이는 통풍과 배수를 허용하기 위해 힘을 위태롭게 하는 것 없이 구멍을 뚫을 수 있지만 박이 축적되는 것을 막아야 한다. 모든 전선과 케이블은 움직임과 벗겨지는 결과를 제거하기 위해 와이어웨이에 안전하게 고정되어야 한다. 와이어웨이는 어떠한 단면적에도 30개 이상의 전선을 가져서는 안 된다. 컨덕터, 절연과 자켓을 포함하는 모든 들어있는 전선의 단면적의 전체는 와이어웨이의 내부 단면적 부분에 50%를 초과해서는 안 된다.

16.17.18 전선 묶음 장치

전선을 묶는 장치들은 승인된 오존과 자외선 저항의 물질로 되어야 하고 전선의 수명을 위해 적당히 전선을 유지해야 한다. 내장에 사용되는 것은 오존 저항 향상을 위해 디자인 되어야 한다. 가능한 곳에는, 전선은 규격 하네스에 사전에 미리 제작하여야 하고 전선 절연을 침입하지 못하게 디자인 된 고강력 타이로 쌓이고 묶여야 하며 유닛 객실에 여유분의 전선을 포함해야 한다.

일반적으로 전선은 비슷한 장치를 가지는 각 차량에 보이는 모든 확인의 같은 방식으로 설치되어야 하고 표시되어야 한다. 여분의 전선들은 각각의 끝부분에 표시가 되어야 한다. 전선을 묶는 장치들은 영구적인 구조에 기계적으로 고정되어야 한다. 접착제는 허용되지 않는다.

16.17.19 서킷 실딩

와이어와 전선이 사용되는 곳에는 차량의 전기 커플러 접촉으로 계속되어야 한다. 전선 실드는 적용할 수 있는 모든 커넥터와 정션 박스를 통해 연결되어야 한다. 끊임 없는 임피던스 전송 라인으로 사용되는 같은 축의 케이블은 회로 터미네이션 디자인에 의해 지시된 것과 같이 종결되어야 하고 실드 컨덕터로 고려해서는 안 된다. 3축의 전선을 RF 실드로 이용하는 외부의 컨덕터와 같은 축을 가진 임피던스 전송 라인으로 사용할 수 있다.

계약자는 각 회로를 신중하게 분류해야 한다. 한 회로 카테고리 내에 포함된 실드는 다른 카테고리 내에 포함된 실드와 상호접속이 되어서는 안된다. 방해에 대한 보호를 위한 실드는 신호 전류를 가져서는 안 된다. 낮은 레벨 신호 전선에 실드는 같은 카테고리 내의 높은 레벨 신호 전선과 상호접속이 되어서는 안 된다. 실드의 각 그룹은(전기 커플러와는 다른) 커넥터 핀 또는 핀 또는 회로의 분류된 그룹의 즉각적인 근접에 있을 터미널 스트립을 통해 전달되어야 한다. 실드의 상호 접속을 위한 루프는 허락되지 않는다.

모든 주파수에 전자기 방해(EMI)를 억제하기 위해 사용되는 실드는 최대의 민감성을 보이는 터미네이션에, 방해 회로의 저 잠재적 쪽에만 종결되어야 한다. 150kHz 주파수 이하에 EMI의 효과에 반대하여 보호하기 위해 사용되는 실드는 낮은 잠재적인 쪽으로나 최대의 민감성을 보이는 터미네이션에 보호된 회로의 균형점에 종결되어야 한다. 오디오 주파수와 라디오 주파수 실드를 둘 다 요구하는 전선은 각각 서로로부터 전기적으로 고립되어야 하고 더블 실드가 되어야 한다. 이 회로들 사이의 저항은 500 볼트 DC가 적용되었을 때 최소 500 메가 옴이 되어야 한다.

16.18 윤활유

계약자는 현재 SEPTA에서 사용하고 있는 차량의 유지에 아래의 윤활유를 사용하는 것을 가능하게 하기 위해 최대한 시도해야 한다:

Citgo Lithium No. 2 grease

Shell Alvania No. 2 grease

Citgo 80W-90 gear oil, MIL-2105C

Citgo Pacemaker No. 68 oil, MIL-7617

Lubriplate 130 AA grease

Dow Corning DC-200 fluid, 1000 cSt

Tectyl No. 502C grease

Quaker State SAE 30 motor oil

Vibratech No. 952001-002 oil

차량의 유지를 위한 다른 어떠한 윤활유를 사용하는 것은 엔지니어에 의해 승인되어야 하고 계약자는 엔지니어에게 최소한 2개의 5 갤런 또는 이하의 컨테이너에 가능한 특정 윤활유의 미국 국내 제공업체를 알려주어야 한다. 고성능, 낮은 생활 주기 가격의 합성 윤활유는 사용하도록 제안될 수 있다. 계약자는 연방 또는 군대의 사양, the American Petroleum Institute or Society of Automotive Engineers Standards, 와 업체 이름이 확인된 최소 2개 이상의 미국 국내 제품에 따른 사양을 포함하는 차량에 의해 요구되는 윤활유의 각 유형의 관련 있는 수리 매뉴얼에 리스트를 제공해야 한다.